UDC

中华人民共和国国家标准

P                                   GB/T50224―201X

建筑防腐蚀工程施工质量验收标准

Standard for acceptance of construction quality of

anticorrosive engineering of buildings

(征求意见稿）

2017.5.

201X-XX-XX发布                        201X-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

目       次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

3.1 施工质量验收的划分	3

3.2 施工质量验收	3

3.3 施工质量验收的程序及组织	4

4 基层处理工程	5

4.1 一般规定	5

4.2 混凝土基层	5

4.3 钢结构基层	6

4.4 木质基层	7

5 树脂类防腐蚀工程	8

5.1 一般规定	8

5.2 纤维增强塑料面层	11

5.3 树脂稀胶泥、砂浆、混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥	11

6 水玻璃类防腐蚀工程	12

6.1 一般规定	12

6.2钾水玻璃砂浆整体面层	15

6.3 水玻璃混凝土	16

7 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程	17

7.1 一般规定	17

7.2 聚合物水泥砂浆整体面层、找平层、素浆抹面层	18

8 块材防腐蚀工程	20

8.1 一般规定	20

8.2 隔离层	21

8.3 结合层	22

8.4 块材层	23

9 喷涂型聚脲防腐蚀工程	25

9.1 一般规定	25

9.2 喷涂型聚脲底涂层	25

9.3 喷涂型聚脲面层	26

10 涂料类防腐蚀工程	28

10.1 一般规定	28

10.2 涂层	28

11 沥青类防腐蚀工程	31

11.1 一般规定	31

11.2 沥青砂浆和沥青混凝土铺筑的整体面层	31

11.3 沥青稀胶泥涂覆的隔离层	31

11.4 碎石灌沥青垫层	32

12 塑料类防腐蚀工程	33

12.1 一般规定	33

12.2 硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板制作的池槽衬里	34

12.3 软聚氯乙烯塑料板制作的池槽衬里或地面面层	35

13 工程验收	37

附录A施工现场质量管理检查记录	38

附录B 检验批质量验收记录	39

附录C 分项工程质量验收记录	40

附录D 建筑防腐蚀分部工程质量验收记录	41

附录E质量保证资料核查记录	42

附录F材料耐腐蚀性能试验方法和评定标准	43

本规范用词说明	52

引用标准名录	53

附：条文说明	54

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirement	3

3.1 Division for acceptance of construction quality	3

3.2 Acceptance of construction quality	3

3.3 Procedure and organization for acceptance of construction quality	4

4 Project of base course treatment	5

4.1 General requirement	5

4.2 Base course of concrete	5

4.3 Base course of steel structure	6

4.4 Base course of wood	7

5 Anticorrosive project of resin type	8

5.1 General requirement	8

5.2 Surface course of glass fiber reinforced plastic	11

5.3 Project of resin slurry, resin mortar, resin concrete, self-levelling resin

and glass flake resin daub	11

6 Anticorrosive project of water glass type	12

6.1 General requirement	12

6.2 Whole surface course of potash water glass mortar	15

6.3 Water glass concrete	16

7 Anticorrosive project of polymer cement mortar	17

7.1 General requirement	17

7.2 Whole surface course, levelling course and plain plaster course

of polymer cement mortar	18

8 Anticorrosive project of block material	20

8.1 General requirement	20

8.2 Isolating course	21

8.3 Bonding course	22

8.4 Block course	23

9 Anticorrosive project of spray polyurea coating type	25

9.1 General requirement	25

9.2 Primer of spray polyurea coating	25

9.3 Topcoat of spray polyurea coating	26

10 Anticorrosive project of coating type	28

10.1 General requirement	28

10.2 Coating	28

11 Anticorrosive project of asphalt type	31

11.1 General requirement	31

11.2 Whole surface course of asphalt mortar and asphalt concrete	31

11.3 Isolating course of asphalt slurry	31

11.4 Cushion course of crushed stone filled up with asphalt	32

12 Anticorrosive project of plastics	33

12.1 General requirement	33

12.2 Pool lining fabricated by hard plate of polyvinyl chloride,

polyethylene and polypropylene	34

12.3 Pool lining and ground surface course fabricated by soft

polyvinyl chloride plate	35

13 Acceptance of construction	37

Appendix A Check record of on-site quality control	38

Appendix B Quality acceptance record of inspection lot	39

Appendix C Quality acceptance record of sub-division project	40

Appendix D Quality acceptance record of anticorrosive project	41

Appendix E Verification record of quality guarantee	42

Appendix F Corrosion resistance test method and evaluation of anticorrosion

material	43

Explanation of wording in this code	52

List of normative standards	53

Addition: Explanation of provisions	54

1 总  则

1.0.1  为统一建筑防腐蚀工程施工质量的验收方法，加强技术管理和施工过程控制，强化验收，确保工程质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建的建筑物和构筑物防腐蚀工程施工质量的验收。

1.0.3  本标准应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300及《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212配套使用。

1.0.4  本标准规定了建筑防腐蚀工程施工质量验收的基本要求。当本标准与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.5  建筑防腐蚀工程施工质量的验收，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

2 术语

2.0.1  检验批 inspection lot

按同一生产条件或规定的方式汇总，并由一定数量样本组成的检验单位。

2.0.2  允许偏差 permissible deviation

检测过程中，在可满足工程安全和使用功能前提下，允许检测点在本标准规定检测比例范围内的偏差。

2.0.3  观察检查 visual inspection

以目测判断被检查物体是否符合标准规定技术参数的过程。

2.0.4  抽样检验 random examination

在指定的一个检验批中，对某一具体项目的检验对象按一定比例随机抽取的检验。

2.0.5  树脂砂浆块材   brick of resin mortar

由耐腐蚀树脂、砂、粉和助剂等材料，按一定配合比，经混合、模压、加热固化等工艺成型，并按一定规格制成的块材。

3 基本规定

3.1  施工质量验收的划分

3.1.1  建筑防腐蚀工程施工质量的验收应划分为检验批、分项工程和分部工程。

3.1.2  检验批应根据质量控制和专业验收的需要，按楼层、施工段、变形缝、

施工顺序、工程量等进行划分。

3.1.3  分项工程应按防腐蚀材料类别，施工工艺等进行划分。

3.1.4  分部工程应按具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑

物的单位工程进行划分。

3.1.5  施工前，施工单位应制定建筑防腐蚀工程分项工程和检验批的划分方案，并应交监理单位或建设单位审核，当有本标准未涵盖的分项工程时，可由建设单

位组织设计、监理、施工等单位协商确定。

3.2  施工质量验收

3.2.1  检验批质量验收合格应符合下列规定：

1  主控项目应符合本标准的规定。

2  一般项目的质量经抽样检验合格。当有允许偏差的项目时，每项抽检点数的实测值应符合本标准的有关规定。

3  具有完整的施工操作依据，质量保证资料应齐全。

3.2.2  分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1  分项工程所含检验批的质量均应验收合格。

2  分项工程所含检验批的质量保证资料应齐全。

3.2.3  分部工程质量验收合格应符合下列规定：

1 分部工程所含的分项工程质量均应验收合格。

2 分部工程所含的分项工程质量保证资料应齐全。

3.2.4  隐蔽工程在施工前，应由施工单位组织有关单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工。

3.2.5  当工程中的验收项目超出本标准规定时，应由建设单位组织监理、设计、

施工等相关单位制定专项验收的要求。

3.2.6  对影响结构安全和主要使用功能的试块、试件及材料，应在现场见证取

样，其检测报告，应由资质的质量检验部门出具。

3.2.7  建筑防腐蚀工程质量验收记录应符合下列规定：

1   施工现场质量管理检查记录及检验批、分项工程、分部工程质量验收记录和质量保证资料核查记录应符合本标准附录A、附录B、附录C、附录D、附E的规定。

2   实行总承包的建筑工程，其建筑防腐蚀分部工程使用的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程质量验收记录、施工现场质量管理检查记录和质量保证资料核查记录的表格格式，应由建设单位组织监理、总承包、施工等单位协商确定。

3.2.8  当建筑防腐蚀工程施工质量不符合本标准规定时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定执行。

3.3施工质量验收的程序及组织

3.3.1  建筑防腐蚀工程质量验收应在施工单位自行检查合格后，依次将隐蔽工程，检验批、分项工程、分部工程向监理单位或建设单位进行报验，监理单位或建设单位对验收合格的应给予签认，对验收不合格的应要求施工单位在指定的时

间内整改并重新报验

3.3.2  检验批的质量验收应由专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人

组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

3.3.3  分项工程应由专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人组织施工

单位项目专业技术负责人等进行验收。

3.3.4  分部工程的质量验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工

单位项目经理、项目技术负责人和设计单位项目负责人等进行验收。

3.3.5  当建筑防腐蚀工程的分包工程完工后，分包单位应对所承包的工程项目进行自检，并应按照本标准规定的程序进行验收，验收时，总包单位应派人参加，分包单位应将所分包工程的质量验收记录和质量控制资料整理完整，并移交给总包单位，总包单位再依次对分包单位所承包的工程项目向监理单位（建设单位）

申请报验。

4 基层处理工程

4.1 一般规定

4.1.1  本章适用于混凝土基层、钢结构基层和木质结构基层处理的质量验收。

4.1.2  基层处理的检查数量应符合下列规定：

1  当混凝土基层为水平面时，基层处理面积小于或等于100m2，应抽查3处；当基层处理面积大于100m2时，每增加50m2，应多抽查1处，不足50m2时，按50m2计，每处测点不得少于3个。当混凝土基层为垂直面时：基层处理面积小于或等于50m2，应抽查3处；当基层处理面积大于50m2时，每增加30m2，应多抽查1处，不足30m2时，按30m2计，每处测点不得少于3个。

2  当钢结构基层处理钢材重量小于或等于2t时，应抽查4处；当基层处理钢材重量大于2t时，每增加1t，应多抽查2处，不足1t时，按1t计；每处测点不得少于3个。当钢结构构造复杂、重量统计困难时，可按构件件数抽查10%，但不得少于3件，每件应抽查3点。重要构件、难维修构件，按构件件数抽查50%，每件测点不得少于5个。

3  木质结构基层应按构件件数抽查10%，但不得少于3件，每件应抽查3点。重要构件、难维修构件，按构件件数抽查50%，每件测点不得少于5个。

4  设备基础、沟、槽等节点部位的基层处理，应进行加倍检查。

4.2 混凝土基层

I 主控项目

4.2.1  基层强度应符合设计规定。

检验方法：检查混凝土强度试验报告、现场采用仪器测试。

4.2.2  混凝土基层表面应密实、平整，不得有地下水渗漏、不均匀沉陷、起砂、脱层、裂缝和蜂窝麻面等现象。

检验方法：观察检查或敲击法检查。

4.2.3  基层的含水率，在深度为20mm的厚度层内，不应大于6%。

检验方法：采用现场仪器测量、现场取样称重法、塑料薄膜覆盖法或检查基层含水率试验报告。

II一般项目

4.2.4  基层的洁净度应符合设计规定，表面应无析出物、油迹、污染物、水泥渣、水泥皮等附着物及粉尘。

检验方法：观察检查。

4.2.5  当采用细石混凝土或聚合物水泥砂浆找平时，其强度等级应大于或等于C30,厚度应大于或等于30mm。

检验方法：检查强度试验报告和尺量检查。

4.2.6  当在基层表面进行块材施工时，基层的阴阳角应做成直角；进行其他种类防腐蚀施工时，基层的阴阳角应做成圆角或45°斜面。

检验方法：观察检验。

4.2.7  砌体结构抹面层水泥砂浆的质量，应符合设计规定，表面应平整，不得有起砂、脱壳、蜂窝麻面等现象。

检验方法：观察检查或采用敲击检查。

4.2.8  穿过防腐蚀层的预埋件、预留孔，应符合设计规定。

检验方法：观察检验。

4.2.9  基层表面的粗糙度应符合设计规定，经过处理的基层表面应为均匀粗糙面。

检验方法：现场仪器检测。

4.2.10  基层坡度应符合设计规定。其允许偏差应为坡长的±0.2%，最大偏差应小于30mm。

检验方法：观察、仪器检查或泼水试验检查。

4.2.11  基层的平整度应符合下列规定：

1  当防腐蚀层厚度大于或等于5mm时，允许空隙应小于或等于4mm；

2  当防腐蚀层厚度小于5mm时，允许空隙应小于或等于2mm。

检验方法：采用2m直尺和楔形尺检查或仪器检查。

4.3 钢结构基层

I 主控项目

4.3.1  钢结构表面采用喷射或抛射除锈的质量，应符合下列规定：

1  Sa1级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

2  Sa2级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固可靠的。

3  Sa2 1/2级：钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

检验方法：观察比对各等级标准照片。

4.3.2 钢结构表面采用手工和动力工具除锈的质量，应符合下列规定：

1  St2级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

2  St3级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈等级应比St2更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属本体光泽。

检验方法：观察比对各等级标准照片。

II 一般项目

4.3.3 钢结构表面应洁净，并应无焊渣、毛刺、铁锈、油污、粉尘等杂质。

检验方法：观察检验或对比样板标准块法，表面洁净度可采用压敏粘带法评定。

4.3.4 钢结构表面的粗糙度等级应符合设计规定。

检验方法：采用仪器检测、标准样板观察检验。

4.3.5 已经除锈的钢结构表面底层涂料的涂刷时间，不应超过5h。

检验方法：检查施工记录。

4.4 木质基层

I 主控项目

4.4.1 木材的含水率不得大于15%。

检验方法：检查施工记录和木材含水率试验报告。

II 一般项目

4.4.2 木质基层的表面应平整，并应无油污、灰尘、树脂等现象。

检验方法：观察检查。

5  树脂类防腐蚀工程

5.1 一般规定

5.1.1  环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、呋喃树脂和酚醛树脂防腐蚀工程施工质量的验收应包括下列内容：

1  树脂胶料铺衬的纤维增强塑料整体面层。

2  树脂稀胶泥、砂浆、细石混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥制作的整体面层。

5.1.2  树脂类防腐蚀工程的检查数量应符合本规范第4.1.2 条的规定。

5.1.3  树脂类主要原材料的取样数量应符合下列规定：

1  从每批号桶装树脂中，随机抽样3桶，每桶取样不少于200g，可混合后检测;当该批号小于等于3桶时，可随机抽样1桶，样品量不少于500g.

2  粉料或骨料应从不同粒经规格的每批号中，随机抽样3袋，每袋取样不少于1000g，可混合后检测;  当该批号小于等于3袋时，可随机抽样1袋，样品量不少于3000g.

3 纤维增强材料应从每批号中，随机抽样3卷，每卷取样不少于1.0m2;  当该批号小于等于3卷时，可随机抽样1卷，样品量不少于3.0 m2。

4 当抽样检测结果有一项为不合格时，应再进行一次抽样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

5.1.4  树脂类材料制成品的取样数量应符合下列规定：

1  当施工前需要检测时，树脂、粉料或骨料、纤维增强材料的取样数量按本标准第5.1.3条规定执行，并应按确定的施工配合比制样，经养护后检测。

2  当需要对已配制材料进行检测时，应随机抽样3个配料批次，每个批次的同种样块至少3个，并应在树脂凝胶前制样完毕，经养护后检测。

3  当检测结果有一项为不合格时，应再进行一次抽样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

5.1.5树脂类材料耐腐蚀性能试验方法和评定应按本标准附录F.1执行。

Ⅰ主控项目

5.1.6树脂类防腐蚀工程所用的环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、呋喃树脂、酚醛树脂、树脂自流平、玻璃鳞片胶泥、纤维增强材料、粉料和粗细骨料等原材料的质量应符合设计要求或相关产品标准、规范的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

5.1.7 树脂类材料制成品的质量应符合表5.1.7的规定。

表5.1.7 树脂类材料制成品的质量

| 项目 |  | 环氧树脂 | 乙烯基酯树脂 | 不饱和聚酯树脂 |  |  |  | 呋喃 树脂 | 酚醛 树脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 双酚A型 | 二甲苯型 | 间苯型 | 邻苯型 |  |  |
| 抗压强度（MPa） | 胶泥 | ≥80.0 | ≥80.0 | ≥70.0 | ≥80.0 | ≥80.0 | ≥80.0 | ≥70.0 | ≥70.0 |
|  | 砂浆 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥60.0 | — |
|  | 混凝土 | ≥60.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥60.0 | — |
|  | 自流平 | ≥70.0 | ≥70.0 | — | — | — | — | — | — |
|  | 树脂砂浆块材 | — | ≥80.0 | - | — | — | — | — | — |
| 抗拉强度（MPa） | 胶泥 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥6.0 | ≥6.0 |
|  | 砂浆 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥6.0 | — |
|  | 纤维增强塑料(布) | ≥100.0 | ≥100.0 | ≥100.0 | ≥100.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥80.0 | ≥60.0 |
| 粘结强度（MPa） | 胶泥与耐酸砖(十字交叉法) | ≥3.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥1.0 |
|  | 纤维增强塑料（底胶料）与C30混凝土(拉开法) | ≥1.5 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 （环氧底胶料） | ≥1.5 （环氧底胶料） |
|  | 纤维增强塑料(底胶料)与聚合物水泥砂浆(拉开法) | ≥2.5 | ≥2.0 | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.5（环氧底胶料） | ≥2.5（环氧底胶料） |
| 玻璃纤维增强塑料含胶量(%) | 布 | ≥45.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 短切毡 | ≥65.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表面毡 | ≥90.0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：当玻璃纤维增强塑料用于隔离层等非受力结构时，抗拉强度值可不作要求。

检验方法：检查检测报告或现场抽样的复验报告。

5.1.8  玻璃鳞片胶泥制成品的质量应符合表5.1.8的规定。

表5.1.8  树脂玻璃鳞片胶泥制成品的质量

| 项目/类型 |  | 乙烯基酯树脂 | 环氧树脂 | 不饱和聚酯树脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度（MPa） |  | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥23.0 |
| 弯曲强度（MPa） |  | ≥35.0 | ≥30.0 | ≥32.0 |
| 耐磨性（1000g,500r;g） |  | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 粘结强度（MPa） | 与水泥基层 (十字交叉法) | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥1.5 |
|  | 底胶料与C30混凝土(拉开法) | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.2 |
| 抗渗性（MPa） |  | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |

检验方法：检查检测报告或现场抽样的复验报告。

5.1.9 纤维增强塑料面层，树脂稀胶泥、砂浆、混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥的整体面层与转角处、地漏、门口处、预留孔、管道出入口应结合严密、粘结牢固、接缝平整，无渗漏、无空鼓。

检验方法：观察检查、敲击法检查和检查隐蔽工程记录。

II 一般项目

5.1.10铺衬纤维增强塑料用的胶料，整体面层用的树脂稀胶泥、砂浆、细石混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥，其配合比应经现场试验确定。

检验方法：检查试验报告。

5.1.11 树脂类防腐蚀工程施工完毕后，在常温下的养护时间应符合表5.1.11的规定。

表5.1.11 常温下树脂类防腐蚀工程的养护期

| 树脂类型 | 养护期（d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 胶泥、砂浆、混凝土 | 纤维增强塑料 | 树脂自流平、玻璃鳞片胶泥 |
| 环氧树脂 | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
| 乙烯基酯树脂 | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
| 不饱和聚酯树脂 | ≥10 | ≥15 | ≥10 |
| 呋喃树脂 | ≥15 | ≥15 | - |
| 酚醛树脂 | ≥20 | ≥20 | - |

检验方法：检查施工记录。

5.2纤维增强塑料面层

Ⅰ 主控项目

5.2.1  玻璃纤维增强塑料面层的含胶量检查：当采用玻璃纤维布增强时，含胶量不应少于45%；当采用玻璃纤维短切毡增强时，含胶量不应少于65%；当采用玻璃纤维表面毡增强时，含胶量不应少于90%。

检验方法：按“玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法” GB/T2577进行。

5.2.2  针孔检查：对钢基层、采用了导电底涂层的混凝土池、槽、重要混凝土构件的纤维增强塑料面层，通过的检测电压应为 （3000～5000）V/mm。

检验方法：采用电火花探测器检查。

5.2.3  表面固化程度检查：纤维增强塑料面层树脂应固化完全，并无起壳、脱层等现象。

检验方法：采用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查。

Ⅱ 一般项目

5.2.4  纤维增强塑料面层的厚度检查：采用的纤维增强材料的规格和层数，应符合设计规定。厚度小于设计规定厚度的测点数，不得大于10％，测点处实测厚度不得小于设计规定厚度的90％。

检验方法：检查施工记录和仪器测厚。对钢基层上的纤维增强塑料面层厚度，应采用磁性测厚仪检测。对混凝土或水泥砂浆基层上的玻璃纤维增强塑料层厚度，可采用超声波测厚仪检测。

5.2.5  纤维增强塑料面层外观质量检查：表面胶料应饱满，应无纤维露出、无气泡、皱折等现象。

检验方法：观察检查或检查隐蔽工程记录。

5.2.6  纤维增强塑料面层的楼、地面坡度和表面平整度的检验应符合本标准第4.2.10、4.2.11条的规定。

5.3树脂稀胶泥、砂浆、混凝土、

自流平和玻璃鳞片胶泥整体面层

Ⅰ 主控项目

5.3.1  树脂稀胶泥、砂浆、细石混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥整体面层的表面应固化完全，面层与基层粘结牢固，无起壳、无脱层。

检验方法：树脂固化度应用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查。观察和敲击法检查。

Ⅱ一般项目

5.3.2  树脂稀胶泥、砂浆、细石混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥面层的厚度检查：小于设计规定厚度的测点数，不得大于10％，其测点厚度不得小于设计规定厚度的90％。

检验方法：检查施工记录和测厚样板。对钢基层上的厚度，应用磁性测厚仪检测。对混凝土或水泥砂浆基层上的厚度，可采用超声波测厚仪检测。

5.3.3  树脂稀胶泥、砂浆、细石混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥整体面层的外观质量：表面平整，色泽均匀，无裂缝。

检验方法：观察检查。

5.3.4  树脂稀胶泥、砂浆、细石混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥面层的楼、地面坡度和表面平整度的检验应符合本标准第4.2.10、4.2.11条的规定。

6  水玻璃类防腐蚀工程

6.1 一般规定

6.1.1  水玻璃类防腐蚀工程施工质量的验收应包括下列内容：

1  钾水玻璃砂浆整体面层。

2  水玻璃混凝土浇注的整体面层、设备基础和构筑物。

6.1.2  水玻璃类防腐蚀工程的检查数量应符合本规范第4.1.2条的有关规定。

6.1.3  水玻璃类主要原材料的取样数量应符合下列规定：

1  从每批号桶装水玻璃中，随机抽样3桶，每桶取样不少于1000g，可混合后检测;当该批号小于等于3桶时，可随机抽样1桶，样品量不少于3000g.

2  粉料或骨料应从不同粒经规格的每批号中，随机抽样3袋，每袋不少于1000g，可混合后检测;  当该批号小于等于3袋时，可随机抽样1袋，样品量不少于3000g.

3  当抽样检测结果有一项为不合格时，应再进行一次抽样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

6.1.4  水玻璃类材料制成品的取样数量应符合下列规定：

1  当施工前需要检测时，水玻璃、粉料或骨料的取样数量按本规范第6.1.3条规定执行，并按确定的施工配合比制样，经养护后检测。

2  当需要对已配制材料进行检测时，应随机抽样3个配料批次，每个批次的同种样块至少3个，并应在水玻璃初凝前制样完毕，经养护后检测。

3  当检测结果有一项为不合格时，应再进行一次抽样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

6.1.5 水玻璃类材料耐腐蚀性能试验方法和评定应按本标准附录F.2执行。

I 主控项目

6.1.6  水玻璃类防腐蚀工程所用的钠水玻璃、钾水玻璃、氟硅酸钠、缩合磷酸铝、粉料和粗、细骨料等原材料的质量应符合设计要求或相关产品标准、规范的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

6.1.7  水玻璃制成品的质量应符合下列规定：

1  钠水玻璃制成品的质量应符合表6.1.7-1规定：

表6.1.7-1钠水玻璃制成品的质量

| 项目 | 密实型 |  |  | 普通型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胶泥 | 砂浆 | 混凝土 | 胶泥 | 砂浆 | 混凝土 |
| 初凝时间（min） | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
| 终凝时间（h） | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| 抗压强度（MPa） | - | ≥20.0 | ≥25.0 | - | ≥15.0 | ≥20.0 |
| 抗拉强度（MPa） | ≥3.0 | - | - | ≥2.5 | - | - |
| 与耐酸砖粘结强度（MPa） | ≥1.2 | - | - | ≥1.0 | - | - |
| 抗渗等级（MPa） | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | - | - | - |
| 吸水率（%） | - | - | - | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 |
| 浸酸安定性 | 合格 |  |  |  |  |  |

2  钾水玻璃制成品的质量应符合表6.1.7-2的规定。

表6.1.7-2 钾水玻璃制成品的质量

| 项目 |  | 密实型 |  |  | 普通型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 胶泥 | 砂浆 | 混凝土 | 胶泥 | 砂浆 | 混凝土 |
| 初凝时间（min） |  | ≥45 | -- | -- | ≥45 | -- | -- |
| 终凝时间(h) |  | ≤15 | -- | -- | ≤15 | -- | -- |
| 抗压强度（MPa） |  | -- | ≥25 | ≥25 | -- | ≥20 | ≥20 |
| 抗拉强度（MPa） |  | ≥3 | ≥3 | -- | ≥2.5 | ≥2.5 | -- |
| 与耐酸砖粘结强度（MPa） |  | ≥1.2 | ≥1.2 | -- | ≥1.2 | ≥1.2 | -- |
| 抗渗等级（MPa） |  | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | -- | -- | -- |
| 吸水率（%） |  | -- |  |  | ≤10 |  | -- |
| 浸酸安定性 |  | 合格 |  |  | 合格 |  |  |
| 耐热极限温度（℃） | 100～300 | -- |  |  | 合格 |  |  |
|  | 301～900 | -- |  |  | 合格 |  |  |

注：1表中抗拉强度和粘结强度，仅用于最大粒径1.18mm的钾水玻璃砂浆。

2表中耐热极限温度，仅用于有耐热要求的防腐蚀工程。

检验方法：检查检测报告或现场抽样的复验报告。

6.1.8水玻璃类材料防腐蚀工程养护后，应采用浓度为30%～40%硫酸做表面酸化处理，酸化处理至无白色结晶盐析出时为止。酸化处理次数不宜少于4次。每次间隔时间：钠水玻璃材料不应少于8h；钾水玻璃材料不应少于4h。每次处理前应清除表面白色析出物。

检验方法：检查试验报告和施工记录

II 一般项目

6.1.9  水玻璃类材料的施工配合比应经现场试验后确定。

检验方法：检查试验报告。

6.1.10  水玻璃类材料的养护期应符合表6.1.10的规定：

表6.1.10 水玻璃类材料的养护期

| 材料名称 |  | 养护期（d）不少于 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （10～15）℃ | （16～20）℃ | （21～30）℃ | （31～35）℃ |
| 钠水玻璃材料 |  | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 钾水玻璃材料 | 普通型 | -- | 14 | 8 | 4 |
|  | 密实型 | -- | 28 | 15 | 8 |

6.2  钾水玻璃砂浆整体面层

I 主控项目

6.2.1  钾水玻璃砂浆整体面层与基层应粘结牢固、应无起壳、脱层、裂纹、水玻璃沉积、贯通性气泡等现象。

检验方法：观察检查、敲击法检查或破坏性检查。

II 一般项目

6.2.2  钾水玻璃砂浆整面层厚度应符合设计规定。小于设计规定厚度的测点数，不得大于10％，其测点厚度不得小于设计规定厚度的90％。

检验方法：检查施工记录和测厚样板。对碳钢基层上的厚度，应用磁性测厚仪检测。对混凝土基层上的厚度，应用磁性测厚仪检测在碳钢基层上做的测厚样板。

6.2.3  钾水玻璃砂浆整体面层表面应平整、色泽应均匀，应无裂缝或针孔。

检验方法：观察检查。

6.2.4  钾水玻璃砂浆整体面层的表面坡度和平整度的检验应符合本规范第4.2.10条和第4.2.11 条的规定。

6.3水玻璃混凝土

I 主控项目

6.3.1  钠水玻璃混凝土内的预埋金属件应除锈，并应涂刷防腐蚀涂料。

检验方法：检查施工记录

II 一般项目

6.3.2  水玻璃混凝土浇注的整体面层、设备基础和构筑物的表面应平整、密实、应无明显蜂窝、麻面和裂纹，预埋件的位置正确。

检验方法：观察检查、用5～10倍的放大镜检查及尺量检查。

6.3.3  水玻璃混凝土整体面层厚度应符合设计规定。小于设计规定厚度的测点数，不得大于10％，其测点厚度不得小于设计规定厚度的90％。

检验方法：检查施工记录和测厚样板。对钢基层上的厚度，应用磁性测厚仪检测。对混凝土基层上的厚度，应用磁性测厚仪检测在钢基层上做的测厚样板。

6.3.4  水玻璃混凝土浇注整体面层的施工缝留槎位置应正确，搭接应严密。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

6.3.5  水玻璃混凝土浇注的整体面层的表面坡度和平整度的检验应符合本标准第4.2.10条和第4.2.11条的规定。

7 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程

7.1 一般规定

7.1.1  聚合物水泥砂浆防腐蚀工程施工质量的验收应包括下列内容：

1  聚合物水泥砂浆铺抹的整体面层。

2  聚合物水泥砂浆、胶泥的找平层。

3  聚合物水泥素浆抹面层。

7.1.2  基层处理和聚合物水泥砂浆防腐蚀工程面层的检查数量应按本标准第4.1.2条的规定执行，当混凝土基层为仰面时，面层的检查数量应符合下列规定：

1基层的面积小于等于100m2，且梁的表面积占基层处理面积小于或等于50%，应抽查3处，梁的表面积占基层处理面积大于50%，应抽查5处；

2基层面积大于100m2，每增加20m2多抽查1处；不足20m2时，按20m2计，每处测点不得少于3个。

7.1.3  聚合物水泥砂浆主要原材料和制成品的取样数量应符合本标准第6.1.3条和第6.1.4条的规定。

7.1.4聚合物水泥砂浆材料耐腐蚀性能试验方法和评定应按本标准附录F.3执行。

Ⅰ 主控项目

7.1.5  聚合物水泥砂浆防腐工程所用的阳离子氯丁胶乳、聚丙烯酸酯乳液、环氧树脂乳液、硅酸盐水泥和细骨料等原材料质量应符合设计要求或相关产品标准、规范的规定。

检验方法：检查产品出厂合格征、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

7.1.6  现场配制的聚合物水泥砂浆的的初凝、终凝时间和制成品的质量应符合表7.1.6的规定。

表7.1.6  聚合物水泥砂浆制成品的质量

| 项目 | 氯丁胶乳水泥砂浆 | 聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆 | 环氧树脂乳液水泥砂浆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度(MPa) | ≥ 30.0 | ≥ 30.0 | ≥ 30.0 |
| 抗折强度(MPa) | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 |
| 与水泥砂浆粘接强(MPa) | ≥ 1.2 | ≥ 1.2 | ≥ 1.8 |
| 抗渗等级(MPa) | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 |
| 吸水率（%） | ≤ 4.0 | ≤ 5.5 | ≤ 4.0 |
| 初凝时间(min) | > 45 |  |  |
| 终凝时间(h) | < 12 |  |  |

检验方法：初凝及终凝时间应检查现场小试报告，制成品的质量应检查检测报告或现场抽样的复验报告。

Ⅱ 一般项目

7.1.7 聚合物水泥砂浆配合比应经现场试验确定。

检验方法：检查试验报告。

7.1.8  聚合物水泥砂浆抹面后，表面干至不粘手时,应采用喷雾或覆盖塑料薄膜、麻袋等进行养护。塑料薄膜四周应封严，并应潮湿养护7天，再自然养护21天后方可使用。

检验方法：检查施工记录和隐蔽工程记录。

7.2 聚合物水泥砂浆整体面层、找平层、素浆抹面层

Ⅰ  主控项目

7.2.1  聚合物水泥砂浆整体面层与基层应粘结牢固，应无脱层和空鼓。

检验方法： 观察检查和敲击检查。

7.2.2  聚合物水泥砂浆整体面层的表面应平整、应无明显裂缝、脱皮、起砂和麻面。

检验方法： 观察检查和用（5～10）倍放大镜检查。

7.2.3  聚合物水泥砂浆铺抹的整体面层，其面层与转角处、地漏、门口处、预留孔、管道出入口应结合严密、粘结牢固、接缝平整，应无渗漏和空鼓。

检验方法: 观察检查、敲击法检查和检查隐蔽工程记录。

7.2.4  聚合物水泥砂浆面层的厚度应符合设计规定。小于设计规定厚度的测点数，不得大于10％，其测点厚度不得小于设计规定厚度的90％。

检验方法：采用测厚仪或150mm钢板尺进行检查。

Ⅱ  一般项目

7.2.5  整体面层表面平整度的允许偏差应不大于4mm。

检验方法：采用2 m直尺和楔形尺检查

7.2.6  聚合物水泥砂浆铺抹整体面层坡度的检验应符合本标准第4.2.10条的规定。

7.2.7  聚合物水泥砂浆、胶泥的找平层应平整、粗糙，与基层粘结牢固，应无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。坡度应符合设计要求。

检验方法: 观察检查、敲击法检查和检查隐蔽工程记录。

7.2.8 聚合物水泥素浆抹面层应涂抹平整均匀，无遗漏、气泡、流挂、开裂等缺陷。

检验方法: 观察检查、敲击法检查。

8 块材防腐蚀工程

8.1一般规定

8.1.1  本章适用于耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖、树脂砂浆块材和天然石材防腐蚀工程中隔离层、结合层和块材砌筑层的施工质量验收。

8.1.2  块材防腐蚀工程检查数量应符合本标准第4.1.2条的规定。

8.1.3  隔离层材质、规格和性能的检查数量应符合下列规定：

1树脂涂层类、纤维增强塑料类材料隔离层及树脂类结合层所用原材料的取样应符合本标准第5.1.3条的规定。

2聚氨酯防水涂料的取样，应按现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T19250的规定执行。

3高聚物改性沥青卷材的取样，应按现行国家标准《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243的规定执行。

4高分子卷材的取样，应按现行国家标准《高分子防水材料 第1部分：片材》GB18173的规定执行。

8.1.4  结合层材质、规格和性能的检查数量应符合下列规定：

1 树脂类结合层原材料及制成品的取样应符合本标准第5.1.4条的规定

2 水玻璃类结合层原材料及制成品的取样应符合本标准第6.1.3条的规定。

3 聚合物水泥砂浆结合层原材料及制成品的取样应符合本标准第7.1.3条的规定。

8.1.5   耐酸砖和耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖、天然石材的材质、规格和性能的检查数量应符合下列规定：

1 耐酸砖和耐酸耐温砖的取样，应按国家现行标准《耐酸砖》GB/T8488和《耐酸耐温砖》JC/T424的规定执行。

2  防腐蚀碳砖、天然石材应从每批中抽取3块，抗压强度的测定可采用3个50mm×50mm×50mm的试块；浸酸安定性和吸水率的测定，可采用4个50mm×50mm×50mm的试块；耐酸度的测定，可采用50mm×50mm的碎块。

3 耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖和天然石块材的耐腐蚀性能试验方法和评定应按本标准附录F.4执行。

8.1.6 树脂砂浆块材的检测取样应符合下列规定：

1抗压强度的检测取样应按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014附录A.3.3条的规定执行；

2弯曲强度的检测取样应按现行国家标准《耐酸砖》GB/T8488的规定执行；

3抗冲击性能的检测取样应按现行国家标准《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》GB/T50590-2010附录B.0.4条的规定执行；

4吸水率的检测取样应按现行国家标准《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》GB/T50590-2010附录B.0.6条的规定执行；

5与树脂胶泥的粘接强度检测取样应按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014中附录A.3.3条第5款第1项的规定执行；

6  树脂砂浆块材的耐腐蚀性能试验方法和评定应按本标准附录F.1执行。

8.1.7允许偏差的验收项目，每项不少于80%的实测值应符合相关规定，且最大值不应超过允许偏差值的20%。

8.2隔离层

I 主控项目

8.2.1  隔离层所用的树脂涂层类、纤维增强塑料、聚氨酯防水涂料、高聚物改性沥青卷材、高分子卷材等应符合设计要求或相关产品标准、规范的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

8.2.2 隔离层施工前需涂刷底涂层的，底涂层应符合设计要求或相关产品标准、规范的规定。

检验方法：观察检查，检查施工记录或隐蔽工程记录。

8.2.3  现场配制的材料应符合相关材料的配合比。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

8.2.4隔离层的层数及厚度应符合设计规定。涂层类隔离层涂刷应无漏涂。纤维增强塑料类、卷材类隔离层应展平压实，无气泡皱折、翘边、空鼓等缺陷，接缝处应粘牢。

检验方法:  观察检查和检查施工记录。

8.2.5  树脂涂层类、纤维增强塑料类隔离层与基层的粘结强度应符合本标准第5.1.7条的规定。

检验方法:  采用拉开法或十字交叉法检查。

II 一般项目

8.2.6  纤维增强塑料类、卷材类隔离层施工搭接缝宽度允许最大负偏差为（10～20）mm。

检验方法:观察检查和尺量检查。

8.3 结合层

I主控项目

8.3.1	结合层材料应符合设计要求或相关产品标准、规范的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

8.3.2  现场调配类材料的配制应符合相关材料的配合比。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

8.3.3  结合层与隔离层或基层、块材的粘结无空鼓等缺陷，其粘结强度应符合下列规定：

1当采用树脂类材料时应符合本标准第5.1.7条的规定；

2当采用水玻璃类材料时应符合本标准第6.1.6条的规定；

3当采用聚合物水泥砂浆类材料时应符合本标准第7.1.6条的规定；

检验方法:  采用拉开法或十字交叉法检查。

II一般项目

8.3.4  结合层的厚度应符合表8.2.4条的规定。

表8.3.4结合层厚度

| 块材种类 |  | 结合层厚度（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 树脂 |  | 水玻璃 |  | 聚合物水泥砂浆 |
|  |  | 胶泥 | 砂浆 | 胶泥 | 砂浆 |  |
| 耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖 |  | 4～6 | — | 4～6 | — | 4～6 |
| 树脂砂浆块材 |  | 4～6 | — | — | — | — |
| 天然 石材 | 厚度≤30mm | 4～8 | — | 4～8 | — | 4～8 |
|  | 厚度＞30mm | — | 8～15 | — | 8～15 | 8～15 |

检验方法:  观察检查和检查施工记录和隐蔽工程记录。

8.4块材层

I 主控项目

8.4.1  耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖及天然石材的品种、规格和性能应符合设计要求或相关产品标准、规范的规定，树脂砂浆块材的质量应符合表8.4.1的规定。

表8.4.1  树脂砂浆块材的质量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 抗压强度(MPa) | ≥ 80.0 |
| 弯曲强度(MPa) | ≥30.0 |
| 抗冲击（1kg钢球自由落体，m） | ≥ 3.0 |
| 吸水率（%） | ≤ 0.10 |
| 与树脂胶泥粘接强度(MPa) | ≥ 3.0 |

检查方法: 检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

8.4.2  铺砌块材的各种胶泥或砂浆的原材料及制成品的质量要求、配合比及铺砌块材的要求等,应符合本标准的有关规定。

检查方法:检查产品合格证、质量检测报告和施工记录。

8.4.3块材的灰缝应饱满密实、灰缝均匀整齐,平整一致，铺砌的块材不得出现通缝、重叠缝等现象。灰缝的宽度和深度应符合表8.4.3的规定。

表8.4.3灰缝的宽度和深度

| 块材种类 |  | 灰缝宽度（mm） |  | 灰缝深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挤缝 | 灌缝或 嵌缝 |  |
| 耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖 |  | 2～5 | — | 满缝 |
| 树脂砂浆块材 |  | 2～5 | 8～12 | 满缝 |
| 天然 石材 | 厚度≤30mm | 3～6 | 8～12 | 满灌或 满嵌 |
|  | 厚度＞30mm | — | 8～15 | 满灌或 满嵌 |

检查方法:观察、尺量仪器。

II 一般项目

8.4.4  块材坡度的检验应符合本标准第4.2.10条的规定。

检验方法: 直尺和水平仪检查并做泼水试验。

8.4.5  块材面层相邻块材间高差和表面平整度应符合下列规定：

1 块材面层相邻块材之间的高差，不应大于下列数值：

- 耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖的面层应为1.5mm；

- 厚度小于或等于30 mm的树脂砂浆块材及机械切割天然石材的面层应为2.0mm；

- 厚度大于30mm的人工加工或机械刨光天然石材的面层应为3.0mm。

2  块材面层表面平整度，其允许空隙不应大于下列数值：

1）耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖的面层应为4.0mm；

2）厚度小于或等于30 mm的树脂砂浆块材及机械切割天然石材的面层应为4.0mm；

3）厚度大于30mm的人工加工或机械刨光天然石材的面层应为6.0mm。

检验方法:相邻块材高差采用尺量检查,表面平整度采用2m直尺和楔形塞尺检查。

9.喷涂型聚脲防腐蚀工程

9.1一般规定

9.1.1本章适用于混凝土、钢结构表面喷涂型聚脲防腐蚀工程的质量验收。

9.1.2喷涂型聚脲防腐蚀工程的检查数量应符合下列规定：

1.当在混凝土基层表面采用聚脲喷涂时，每20㎡以下的施工面积为一个  检验批，每个检验批应检测三个点；转角、管口及不易施工部位，每2.0㎡以下施工面积作为一个检验批。

2.当在钢结构件基层表面采用聚脲喷涂时，每20㎡以下的施工面积为一个检验批，每个检验批应检测三个点；转角、管口及不易施工部位，每1.0㎡以下施工面积作为一个检验批。

9.1.3.喷涂型聚脲原材料和制成品的检测数量应符合下列规定：

1.聚脲底涂材料应按同批次1吨为一个检验批；在每个检验批中随机抽取一组，数量应不小于3公斤。

2.聚脲材料应按同批次5吨为一个检验批，不足5吨按一个检验批；在每个检验批中随机抽取一组，数量应符合检测要求。

3. 喷涂型聚脲制成品的检测数量应符合检测要求。制成品规格为450×450×（1.5～2.0）mm，应在（23～25）℃下养护7天进行测试。

9.1.4当抽测数据经评判有一项主要指标为不合格时，应再进行一次抽样复检，当复抽仍有一项主要指标不合格时，应双倍进行抽检，若仍有不合格，应判定该产品质量为不合格。

9.1.5喷涂型聚脲材料的耐腐蚀性能试验方法和评定应按本标准附录F.5执行。

9.2喷涂型聚脲底涂层

I 主控项目

9.2.1喷涂型聚脲底涂及辅助材料的质量应符合国家现行标准《喷涂型聚脲防护材料涂装工程技术规范》HG/T 20273的有关规定。

检查方法：出厂合格证、产品检验报告；现场抽验的产品质量复验报告。

9.2.2喷涂型聚脲底涂层与基面粘结强度应符合下列规定;

1.与混凝土基面的粘结强度，应大于2.0 MPa。

检查方法：按现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T5210-2006，采用拉开法，样品尺寸应为60mm×60mm×30mm的混凝土试块。

2.与钢结构基面的粘结强度，当采用环氧底涂时，应大于4.5MPa；当采用聚氨酯底涂时应大于3.5MPa；

检查方法：按现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T5210-2006采用拉开法，样品尺寸应为采用60mm×60mm×8mm钢板试块。

II 一般项目

9.2.3 喷涂聚脲底涂层表面应固化、平整、涂装应无死角，涂层应无龟裂、起壳现象；

检验方法：目测检查；

9.3喷涂型聚脲面层

I 主控项目

9.3.1喷涂型聚脲面层材料的质量应符合国家现行标准《喷涂聚脲防腐材料》HG/T 3831的有关规定。

检查方法：出厂合格证、产品质量检验报告；现场抽验的产品质量复验报告，或第三方检验报告。

9.3.2施工环境条件应符合国家现行标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212的有关规定。

检验方法：使用干湿球温度计测量施工环境的温、湿度，使用露点盘计算露点温度。

9.3.3喷涂型聚脲面层粘结强度应符合下列规定;

1．与混凝土基面聚脲底涂的粘结强度不应小于2.0 MPa

检查方法：按现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T5210-2006采用拉开法，现场检测时间应为喷涂聚脲后72小时内。

2与钢结构基面聚脲底涂的粘结强度不应小于2.5MPa；

检查方法：按现行国家标准《色漆和清漆拉开法附着力试验》GB/T5210-2006采用拉开法，现场检测时间应为喷涂聚脲后72小时内。

9.3.4喷涂型聚脲面层的厚度应符合设计要求，最薄厚度不应小于设计值的80% 。

检查方法：混凝土基面表面采用直接在聚脲面层破坏性取样，清理干净后，用游标卡尺测量；钢结构基面表面采用磁性测厚仪测量。

9.3.5喷涂型聚脲面层应无穿透性针孔。

检查方法：混凝土基面表面采用目测检测或辅助以5倍放大镜检测；钢结构基面表面应采用电火花测试仪，测试电压应符合国家现行标准《喷涂型聚脲防护材料涂装工程技术规范》HG/T 20273的有关规定。

II 一般项目

9.3.6.喷涂聚脲面层表面应平整、色泽一致，不应有明显的尖锐凸出物，涂层应无龟裂现象、无机械损伤现象；允许厚度超正公差及少量流挂；允许每平方米中有面积小于200mm2、数量不得大于2个的起壳、鼓泡缺陷。

检验方法：目测检查；

9.3.7喷涂聚脲面层在混凝土基面上的阴阳角和伸缩缝的处理应符合国家现行标准《喷涂聚脲防水工程技术规范》JC/T 200的有关规定。

检验方法：目测检查；

9.3.8喷涂聚脲面层在钢结构基面上的阴阳角和焊缝处理的处理应符合国家现行标准《喷涂型聚脲防护材料涂装工程技术规范》HG/T 20273的有关规定。

检验方法：目测检查；

10.涂料类防腐蚀工程

10.1  一般规定

10.1.1 本章适用于钢、混凝土、木基层表面的涂料类防腐蚀工程的质量验收。

10.1.2涂料的基本技术性能指标应符合国家有关标准的规定；品种规格的选用应符合涂层配套设计规定。

检验方法：检查产品出厂合格证，材料检测报告和现场抽样检查。

10.1.3涂料的现场抽样检查数量及检测应符合下列规定：

1应按不同品种进行随机抽样检查，每个品种以5t为一批，不足5t按一批计。在批中应随机抽取整桶产品，取样方法应符合现行国家标准《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样》 GB/T 3186-2006的规定。

2 当抽样检测结果有一项为不合格时，应再进行一次抽样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

10.1.4涂料的耐腐蚀性能试验方法和评定应按本标准附录F.6执行。

10.1.5当涂料类防腐蚀工程的检查项目数量无规定时，应符合本标准第4.1.2条的规定。

10.1.6涂料类防腐蚀工程施工环境条件应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212的规定。

检验方法：使用摇表或干湿球温度计测量施工环境的温、湿度，使用露点盘计算露点温度，钢板温度计测量钢板温度。检查施工记录。

检查数量：根据施工进度和实际需要确定

10.1.7涂覆涂料前基材表面处理的质量验收除应符合本标准第4章规定外，尚应符合下列规定：

1混凝土基层处理的粗糙度检验可采用目测评定，与60目粗砂纸进行对比，应略粗于60目粗砂纸。

2 钢材基层处理的粗糙度检验可采用复制带法。

10.2  涂层

I  主控项目

10.2.1 涂层表面应光滑平整均匀一致，无气泡、缩孔、针孔、返锈、开裂、剥落、漏涂、干喷、误涂等缺陷。

检验方法：目视检查或采用(5-10)倍放大镜检查，涂覆在钢基材表面的涂层针孔检查可采用涂层针孔检测仪，检测电压应根据涂料产品技术要求确定。

检查数量：全部检查

10.2.2涂层与基层的附着力应符合下列规定：

1涂层与钢基层的附着力不宜低于5MPa；与混凝土基层的附着力不宜低于1.5MPa。

2当膜厚小于250 µm的非富锌涂料和非树脂类玻璃鳞片涂料的单涂层或配套涂层采用划格法检查时，其附着力不宜大于1级。

3木基层附着力宜采用划格法检查，附着力不宜大于1级。

检验方法：涂层附着力（拉开法）测试仪检查；涂层划格法附着力用漆膜划格器（百格刀）检查。

10.2.3 涂层的厚度应均匀一致，涂层的层数和厚度应符合设计规定。涂层厚度小于设计规定厚度的测点数，不应大于10%，并且测点处实测厚度不应小于设计规定厚度的90%。如设计无特殊要求时，最大干膜厚度不应超过设计规定干膜厚度的3倍。

检验方法：检查施工记录和隐蔽工程报告。对钢基层表面涂层应根据基材选用磁性或非磁性测厚仪检查。对混凝土和木基层表面应使用超声波测厚仪检查，也可对同步样板进行检测。

10.2.4涂层厚度检查数量应根据检测区域面积确定测量点，并应符合下列规定：

1 小于1m2时，应测量5个点。

2 大于等于1m2，小于3m2时，不应少于10个测量点。

3 大于等于3m2，小于10m2时不应少于15个测量点。

4 大于等于10m2，小于30m2时，不应少于20个测量点。

5 大于等于30m2，小于100m2时，不应少于30个测量点。

6 大于等于100m2时，第一个100m2内，不应少于30个测量点，每增加100m2，增加测量点不应少于10个。

10.2.5当检测点厚度值不合格时，可在距离原检测点不超过10mm区域进行再次测量，如果该厚度值仍不合格，则记入检测数。

Ⅱ  一般项目

10.2.6混凝土或木基层底涂施工前应进行封底处理，并修补凹凸不平处。已经除锈的钢基层的底涂涂刷时间不应超过5h。

检验方法：目视检查，检查施工记录或隐蔽工程记录。

10.2.7各涂层配制与施工过程应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212的规定。

检验方法：检查施工记录。

10.2.8涂层的干燥时间，应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212的规定。

检验方法：表干时间采用指触法检测。实干时间采用刀片法检测。

检查数量：根据施工进度需要确定

10.2.9涂层的养护时间应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212的规定。

检验方法：检查施工记录

10.2.10涂层修补应按涂装工艺分层修复，修复后的涂层应完整、均匀，附着力应符合设计要求。

检验方法：目视检查。涂层附着力采用漆膜划格器（百格刀）或涂层附着力（拉开法）测试仪检查。

检查数量：目视检查全部修补区域。抽查一处检测涂层附着力。

11  沥青类防腐蚀工程

11.1  一般规定

11.1.1  沥青类防腐工程施工质量的验收应包括下列内容：

1  沥青砂浆和沥青混凝土铺筑的整体面层。

2  碎石灌沥青垫层。

3  沥青稀胶泥涂覆的隔离层。

11.1.2  沥青类防腐蚀工程的检查数量应符合本规范第4.1.2条规定。

11.1.3  沥青类主要原材料和制成品的取样数量应符合本规范第6.1.3条和第6.1.4条的规定。

11.1.4沥青类材料的耐腐蚀性能试验方法和评定应按本标准附录F.7执行。

Ⅰ  主控项目

11.1.5  沥青类防腐蚀工程所用的沥青、粉料、细骨料和粗骨料等应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

11.1.6  沥青砂浆和沥青混凝土的抗压强度，20℃时不应小于3.0MPa，50℃时不应小于1.0MPa。饱和吸水率（体积计）不应大于1.5%。浸酸安定性应合格。

检验方法：检查检测报告或现场抽样的复验报告。

11.2  沥青砂浆和沥青混凝土铺筑的整体面层

Ⅰ  主控项目

11.2.1  沥青砂浆和沥青混凝土面层与基层结合应牢固，表面应密实、无裂缝、空鼓、脱层等缺陷。

检验方法：观察检查和敲击法检查。

Ⅱ  一般项目

11.2.2  沥青砂浆和沥青混凝土地面面层平整、光洁，坡度应符合设计要求，其表面平整度的允许空隙不应大于6mm。

检验方法：观察、仪器检查和采用2m直尺检查。

11.3  沥青稀胶泥涂覆的隔离层

Ⅰ  主控项目

11.3.1  沥青稀胶泥涂覆隔离层的冷底子油涂刷应完整。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

11.3.2  涂覆隔离层的层数及厚度应符合设计规定。涂覆层应结合牢固，表面应平整、光亮，无起鼓等缺陷。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

Ⅱ  一般项目

11.3.3冷底子油、沥青稀胶泥施工配合比应符合设计规定，当设计无规定时，应符合《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212的有关规定。

检验方法：检查施工记录。

11.4  碎石灌沥青垫层

Ⅰ  主控项目

11.4.1  碎石夯实、浇灌及灌入深度应符合设计要求，应密实，无漏灌缺陷。

检验方法：检查施工记录和观察检查。

Ⅱ  一般项目

11.4.2  碎石灌沥青垫层的坡度应符合设计要求。

检验方法：观察检查和仪器检查。

12塑料类防腐蚀工程

12、1一般规定

12．1．1塑料类防腐蚀工程质量的验收，应包括下列的内容：

1、硬聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料板、聚丙烯塑料板制作的池槽衬里。

2、软聚氯乙烯塑料板制作的池槽衬里或地面面层。

3、硬聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料板、聚丙烯塑料板构件的焊接。

12.1.2硬聚氯乙烯塑料板、软聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料板、聚丙烯塑料板防腐蚀工程的检查数量：每10㎡抽查一处，每处测点不得少于3个，当不足10㎡时，按10㎡计。

12.1.3，硬聚氯乙烯塑料板、软聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料板，聚丙烯塑料板品种、规格和性能的检查数量可按现行国家标准《硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分：厚度1mm以上板材》GB/T22789.1的有关规定执行。

Ⅰ主控项目

12.1.4防腐蚀工程所用的硬聚氯乙烯塑料板，聚乙烯塑料板，聚丙烯塑料板，软聚氯乙烯塑料板及以上各种塑料板焊接所用的焊条和胶粘剂等原材料的质量，应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。

检验方法：检查产品出厂合格证、材料质量检测报告或现场抽验的复检报告。

12.1.5从事聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料板、聚丙烯塑料板、软聚氯乙烯塑料板焊接作业的焊工，应持有上岗证件，焊工焊接的试件、试样的质量应进行过程测试，并应通过试件、试样检测及过程测试鉴定。

检验方法：检查上岗证、试验报告和施工记录。

12.1.6池槽塑料衬里与转角、地漏、预留孔、管道出入口应结合严密牢固、接缝平整、不得有气孔。

检验方法：观查检查，敲击法检查，检查施工记录和水渗漏检测记录。

12.1.7金属结构的塑料衬里层应无针孔。

检验方法：采用电火花检测仪检查时，试验电压和探头行走速度应符合表12.1.7的规定，衬里层应无报警声音或击穿电弧产生。

表12.1.7  试验电压和探头行走速度

| 衬里层厚度（mm） | 试验电压（kV） | 电火花探头的行走速度（m/min） |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 9 | 3～6 |
| ≧2.5 | 10 |  |

12.2硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板制作的池槽衬里

Ⅰ主控项目

12.2.1硬聚氯乙烯塑料板，聚乙烯塑料板，聚丙烯塑料板尺寸应符合设计要求，施工前板材应进行预拼。

检验方法：尺量检查和观察检查。

12.2.2硬聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料板、聚丙烯塑料板接缝处应进行坡口处理。焊接时应做成V形坡口，坡口角β：当板厚为（10～20）mm时β应为80°～75°，当板厚为（2～8）mm时β应为90°～85°。

检验方法：尺量检查和检查隐蔽工程记录。

12.2.3焊条直径与板厚的关系应符合表11.2.3的规定。

表12.2.3焊条直径与板厚的关系（mm）

| 焊件厚度 | 2.0～5.0 | 5.5～15 | 16以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊条直径 | 2.0或2.5 | 2.5 | 2.5或3.0 |

检查方法：尺量检查

12.2.4硬聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料板、聚丙烯塑料板的接缝焊接应牢固，焊缝表面应饱满、密实、焊缝的抗拉强度不应小于塑料板强度的60%。

检验方法：检查焊缝抗拉强度检测报告和观查检查。

Ⅱ一般项目

12.2.5硬聚氯乙烯塑料板衬里，聚乙烯塑料板衬里，聚丙烯塑料板衬里及构件焊接的防腐蚀面层观感、平整度、焊缝表面质量应符合下列规定：

1 硬聚氯乙烯塑料板，聚乙烯塑料板，聚丙烯塑料板防腐蚀面层观感应平整、光滑，色泽一致，并应无皱纹、孔眼、翘曲或鼓泡等缺陷。

检验方法：观察检查。

2硬聚氯乙烯塑料板，聚乙烯塑料板、聚丙烯塑料板防腐蚀面层平整度允许空隙不应大于2.0mm，相邻板块的拼缝高差不应大于0.5mm。

检查方法：2m直尺和楔形尺检查。

3硬聚氯乙烯塑料板、聚乙烯塑料板、聚丙烯塑料板面层焊缝的焊条排列应紧密，焊条接头应错开100mm。表面应饱满、整齐、光滑、并应呈淡黄色。两侧挤出焊浆应无焦化、焊瘤，凹凸不得大于 0.6mm。

检验方法：观察检查和采用5倍放大镜检查。

12．3软聚氯乙烯塑料板制作的池槽衬里或地面面层

I  主控项目

12.3.1软聚氯乙烯塑料板搭接缝应采用热熔法或热风法焊接。板材间应结合严密，无脱层、起鼓等缺陷。搭接外缝应用焊条满焊封缝，焊缝焊接应牢固，接缝应平整。

检验方法：剖开法检查焊缝质量和观察检查。

12.3.2胶粘剂粘贴法所用氯丁胶粘剂和聚异氰酸酯的质量配合比为氯丁胶粘剂比聚异氰酸酯应为100：(7～10)。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

12.3.3软聚氯乙烯板粘贴前，表面应用酒精或丙酮进行去污脱脂处理，并应打毛至无反光。

检验方法：检查隐蔽工程记录；

12.3.4软聚氯乙烯粘贴时粘贴面间的气体应排尽，接缝处应压合紧实，不得有剥离或翘角等缺陷。

检验方法：观察检查。

12.3.5检查满涂胶粘剂的粘接情况，3.0mm厚板材脱落处不得大于20c㎡；（0.5～l.0）mm厚板材脱落处不得大于9c㎡；各脱胶处间距不得小于50cm。

检验方法；锤击法检查和尺量检查。

12.3.6胶粘剂粘贴法的养护时间应按所用胶粘剂的固化时间确定，未固化前不得使用。

检验方法：检查施工记录。

12.3.7空铺法和压条螺钉固定法中的扁钢、压条、螺钉的布置和固定应符合下列规定。

1池槽内表面应平整，无凸瘤、起砂、裂缝、蜂窝和麻面等缺陷。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

2施工时焊缝应采用搭接，搭接宽度宜为（20～25）mm。

检验方法：尺量检查和检查施工记录。

3支撑扁钢或压条下料应准确。棱角和焊接接头应磨平，支撑扁钢与池槽内壁应撑紧，压条应用螺钉拧紧，固定牢靠。支撑扁钢或压条外应覆盖软板并焊牢。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

4采用压条螺钉固定时，螺钉应呈三角形布置，行距应为（400～500）mm。

检验方法：观察检查和检查施工记录。

12.3.8空铺法和压条螺钉固定法的衬里应进行24h注水试验，检漏孔内应无水渗出。

检验方法：观察检查、检查施工记录和试验报告。

Ⅱ  一般项目

12.3.10软聚氯乙烯塑料板防腐蚀面层观感、平整度、接缝表面质量的检验应符合本标准第12.2.5条的规定。

13  工程验收

13.0.1  建筑防腐蚀工程检验批、分项工程、分部工程质量的验收应在施工单位自检合格的基础上进行，构成分项工程的各检验批的质量应符合本标准相应质量要求的规定。

13.0.2  检验批、分项工程质量验收全部合格后，进行分部工程验收。

13.0.3  工程验收时，应提交下列资料：

1  各种防腐蚀材料、成品、半成品的出厂合格证明、材料检测报告或现场抽样的复验报告。

2  耐腐蚀胶泥、砂浆、混凝土、树脂胶料、涂料等的配合比和主要技术性能的试验报告。

3  设计变更通知单、材料代用的技术文件以及施工过程中对重大技术问题的处理记录。

4  修补或返工记录。

5  隐蔽工程施工记录。

6  建筑防腐蚀工程交工汇总表。

13.0.4  有特殊要求的防腐蚀工程，验收时应按合同约定检测相关技术指标。

附录A   施工现场质量管理检查记录

表A施工现场质量管理检查记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 （现场设计代表） |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目部质量管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量责任制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作岗位证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包单位管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工组织设计、施工的方案编制及审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 物资采购管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工设施和机械设备管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 计量设备配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 检验试验管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工程质量检查验收制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检结果： 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 检查结论： 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B   检验批质量验收记录

表B   检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 |  |  |  | 监理（建设）单位 检查结果 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 口合格 口不合格 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 口合格 口不合格 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C  分项工程质量验收记录

表C  分项工程质量验收记录

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 分包内容 |  |  |  |
| 分项工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验批名称 |  |  | 检验批容量 | 部位/区段 |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理(建设)建设单位验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口合格 口不合格 |  |  | 口合格 口不合格 |  |  |
| 说 明: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 口合格 口不合格 项目专业技术负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  | 口合格 口不合格 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录D建筑防腐蚀分部工程质量验收记录

表D建筑防腐蚀分部工程质量验收记录

| 单位(子单位)工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 技术(质量)负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 分包内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  | 检验批数量 |  |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 口 合格 口不合格 |  |  | 口 合格 口 不合格 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 口 合格口不合格 |  |  | 口 合格 口 不合格 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 口 合格口不合格 |  |  | 口 合格 口 不合格 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 口 合 口不合格 |  |  | 口 合格 口 不合格 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 口 合格口不合格 |  |  | 口 合格 口 不合格 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 口 合格口不合格 |  |  | 口 合格 口 不合格 |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  | 口符合要求 口不符合要求 |  |  | 口 符合要求 口 不符合要求 |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人: 年 月 日 |  |  |  |  | 设计单位 项目负责人: 年 月 日 |  |  |  | 监理(建设)单位 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录E质量保证资料核查记录

表E质量保证资料核查记录

| 单位工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  |  | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理单位（建设单位） |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 |  | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 施工单位（分包单位）资质报验表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原材料产品出厂合格证，质量证明书或试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 原材料进场检验及复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐腐蚀胶泥、砂浆、混凝土、纤维增强塑料胶料配合比和主要技术性能试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 耐腐蚀胶泥、砂浆、混凝土、纤维增强塑料试块、试件自检或见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录（技术核定单） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 基层检查交接记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 中间交接记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 修补或返工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 新技术、新材料论证、备案及施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 见证记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 交工验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位（建设单位） |  |  |  |  |  |
| 验收 结论 |  | 施工单位项目经理： 年 月 日 |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附录F  材料耐腐蚀性能试验方法和评定标准

F.1   树脂类材料

F.1.1树脂类材料耐腐蚀性能试验宜采用树脂胶泥试件，并应符合下列规定：

1  试件尺寸应为30mm×30mm×30mm立方体，先将胶泥装入试模内捣实，在跳桌上振动25次并刮平表面。经24h成型后脱模，试件外形应完整，在（20～30）℃温度下养护28d后编组，并用1%天平称重。

2将编组试件浸泡在测试的腐蚀性介质中。试件底面应架空，侧面应隔开，介质应高出试件表面。浸泡期间，应保持介质的浓度不变。

3 浸泡龄期宜为1、3、6、12个月，其中1、3月的龄期可不作强度测定。

4到各龄期后，先用清水冲洗试件，并用滤纸吸干试件表面，然后用1%天平称重，再进行抗压强度测定。

F.1.2  树脂类材料耐腐蚀性能检测应包括试件外观变化，质量变化和抗压强度变化，并应符合下列规定：

1 试件外观变化应观察试件表面是否完好，有无失光、侵蚀、麻点、酥松、变软及裂纹等缺陷。

2每到龄期，取出一组试件，在1%天平上称重，取三块重量的平均值，质量变化率应按下式计算：

质量变化率（%）=(W1-W)/W×100

式中  W -浸泡前的质量（g）；

W1-浸泡后的质量（g）。

计算结果为正值，表示试件增重；计算结果为负值，表示试件失重。计算数据保留小数点后一位。

3 到龄期的试件破型测抗压强度，取每一组试块的平均值，抗压强度变化率应按下式计算：

抗压强度变化率(%)=(S2-S1)/S1×100

式中  S1-浸泡前试块的原始抗压强度（MPa）

S2-浸泡后试块的抗压强度（MPa）。

计算结果为正值，表示抗压强度增加；计算结果为负值，表示抗压强度降低。计算数据保留小数点后一位

F.1.3树脂类材料耐腐蚀性能评定标准应符合下列规定：

1耐腐蚀等级评定应符合表F.1.3规定；

表F.1.3 耐腐蚀等级评定

| 等 级 | 失重率（%） | 增重率（%） | 强度降低率（%） | 外 观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐 | ＜0.5 | ＜3．0 | ＜20 | 无明显变化 |
| 尚耐 | 0.5～3.0 | 3.0～8.0 | 20～40 | 表面略有起粉、粗糙现象 |
| 不耐 | ＞3.0 | ＞8.0 | ＞40 | 发酥、气泡、裂纹、掉角、发软、脱皮等 |

2 外观变化、质量变化和抗压强度变化的检测指标中，当有一个不符合该等级标准时，该树脂类材料耐腐蚀性能相应降级。

F.2水玻璃类材料

F.2.1水玻璃类材料耐腐蚀性能试验宜采用水玻璃砂浆试件，也可采用水玻璃混凝土试件，并应符合下列规定：

1水玻璃砂浆试块尺寸应采用70.7mm×70.7mm×70.7mm 立方体，水玻璃混凝土试件应采用100mm×100mm×100mm 立方体。

2试块制作和养护，应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》附录A.3.6有关规定。

3把编组试块浸入有试验介质的带盖容器中，试块底面应架空，侧面应隔开，介质应高出试块的表面。试验中，应保持介质的原有浓度，当在水中浸泡时，应保持水质呈中性。

4试验介质的温度应保持试验条件所规定的温度，当为常温时，温度应为（0～40）℃.

5浸泡龄期宜为1个月和3个月，当介质为烯酸、水和盐类溶液时，应增加6个月的龄期。

6当试验介质为膨胀型腐蚀的盐类溶液时，应进行半浸泡的腐蚀试验。

7到达龄期后，取出试块，用水冲洗，阴干24h，

F.2.2 水玻璃类材料耐腐蚀性能检测应包括外观变化和抗压强度变化，并应符合下列规定：

1外观变化应检查试块有无裂纹、起鼓、发酥和掉角等现象。

2到龄期的试件应破型测抗压强度，取每组三个试块的平均值，抗压强度变化率应按下式计算：

式中  R变-试块抗压强度变化率（%）；

R0 -试验前原始抗压强度（MPa）；

R1 -试验后抗压强度（MPa）。

计算结果为正值，表示抗压强度增加；计算结果为负值，表示抗压强度降低。计算数据保留小数点后一位

F.2.3水玻璃类材料耐腐蚀性能评定标准应符合下列规定：

1耐腐蚀等级评定应符合表F.2.3规定；

表F.2.3耐腐蚀等级评定

| 等 级 | 耐腐蚀 | 尚耐蚀 | 不耐蚀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度降低率% | ＜20 | 20～40 | ＞40 |
| 外观变化 | 不明显 | 稍有变化 | 裂纹，酥松，剥落 |

2 外观变化和抗压强度变化的检测指标中，当有一个指标不符合该等级标准时，该水玻璃类材料耐腐蚀性能相应降级。

F.3聚合物水泥砂浆类材料

F.3.1聚合物水泥砂浆类材料耐腐蚀性能试验宜采用40mm×40mm×160mm长方形试件，并应符合下列规定：

1 在40mm×40mm×160mm模具内壁涂抹脱模剂；室温下[（14～18）℃]，将适量聚合物胶乳倒入预先拌和均匀的砂灰混合物中，搅拌均匀；

2把拌制好的聚合物水泥砂浆灌入模具中，掏实抹平，待初凝后，覆盖潮湿棉布，24h后脱模。采用碱性洗涤剂清洗试件上残留的脱模剂，晾干。试件在潮湿条件下养护7d后，进行21d干养护。

3按每组三块试件编组，液态介质的耐腐蚀试验应采用全浸形式，试件之间应相互隔开，液面至少高于试件顶面(10～20)mm。当选用膨胀型腐蚀性盐类介质（如：硫酸钠）时，尚应增加半浸试验，即试件卧放浸入溶液20mm，露出空气中20mm。

4浸泡介质的温度为常温[（5～ 35）℃]。试验期间，介质的浓度应保持不变，可按第一个月每隔7d，以后每隔三个月检查一次；

5 浸泡龄期应取1、3、6、12个月，其中1、3个月的龄期可以只检查试件的外观变化，不作强度测定。6、12个月龄期应测出试件的外观变化、强度变化及重量变化。

F.3.2 聚合物水泥砂浆类材料耐腐蚀性能检测应包括外观变化、抗折和抗压强度变化，并应符合下列规定：

1浸泡后应检查试件外观有无粉化、起砂、掉角、开裂等现象；

2到龄期的试件应破型测抗折和抗压强度，检测方法应符合现行行业标准《聚合物改性水泥砂浆试验规程》DL/T5126-2001有关规定。

F.3.3聚合物水泥砂浆类材料耐腐蚀性能评定标准应符合下列规定：

1耐腐蚀等级评定应符合表F.3.3规定；

表F.3.3耐腐蚀等级评定

| 等 级 | 耐腐蚀 | 尚耐蚀 | 不耐蚀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强度降低率，% | ＜20 | 20～40 | ＞40 |
| 外观变化 | 基本无变化 | 有粉化、起砂现象 | 严重起砂、掉角、开裂 |

2 外观变化、抗折和抗压强度变化的检测指标中，当有一个指标不符合该等级标准时，该聚合物水泥砂浆类材料耐腐蚀性能相应降级。

F.4 块材类材料

F.4.1块材类材料耐腐蚀性能试验应符合下列规定：

1耐酸砖、耐酸耐温砖、防腐蚀碳砖宜采用检测抗压强度时的试块尺寸，也可采用原样，但厚度不宜小于20mm，每组3块。

2花岗石等天然石材宜加工成50mm×50mm×50mm 的试块，每组3块，在实验前应用放大镜仔细检查，无裂纹者方可使用。

3用清水将试块洗净、烘干，并自然冷却。

4在腐蚀试验前，先测出块材的原始强度值。

5将试块浸入装有腐蚀性介质的带盖容器中，试块底面应架空，侧面应隔开，介质液面应高出试块表面。在浸泡期内，应保持介质的浓度，非常温的腐蚀试验时尚应保持温度值。

6浸泡45d后，取出试块，用水冲洗后用纱布擦干。

7当介质为碱液或有结晶膨胀腐蚀的盐类介质时，尚应进行干湿交替试验（干2d，湿2d，不少于15次循环）或半浸泡试验（不少于60d），并检查腐蚀后的外观变化和强度保留率。

F.4.2块材类材料耐腐蚀性能检测应包括试块表面和浸泡介质外观变化，试块抗压强度变化，并应符合下列规定：

1检查试块有无裂纹、剥落、膨胀、掉角等现象，观察浸泡介质变色情况。若试块完整，试块表面和浸泡介质亦无明显变化时，则认为外观合格。

2试块抗压强度测定应按现行国家标准《天然花岗岩石建筑板材》GB/T18601的有关规定执行，其强度保留率应按下式计算：

N=K1/K×100

式中：N -试验块材的强度保留率（%）；

K1 -试验后的抗压强度(MPa)；

K-试验前的原始抗压强度(MPa)。

计算数据保留小数点后一位。

.4.3块材类材料耐腐蚀性能评定标准应符合下列规定：

1耐腐蚀等级评定应符合表F.4.3规定；

表F.4.3  耐腐蚀等级评定

| 耐腐蚀等级 | 评定标准 |  | 适用性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 腐蚀后的外观 | 强度保留率(%) |  |
| 耐 | 合格 | ＞90 | 推荐使用 |
|  |  | 80≦N<90 | 可用 |
| 尚耐 | 基本合格 | 60≦N<80 | 一般不用 |
| 不耐 | 不合格 | ＜60 | 不得使用 |

2 外观变化、抗压强度变化的检测指标中，当有一个指标不符合该等级标准时，块材类材料耐腐蚀性能相应降级。

F.5、喷涂型聚脲

F.5.1喷涂型聚脲材料耐腐蚀性能试验样条制作应符合下列规定：

1应采用供料体积比为1:1，工作压力应大于20MPa、工作温度宜为（50～80）℃的喷涂设备；

2同一腐蚀介质为一组样板，喷涂在表面光洁、规格不小于450mm×450mm×6mm的聚四氟乙烯板或聚乙烯板上，涂层厚度应为（1.5～2.5）mm，每块样板的各测点厚度误差不应大于0.5mm，厚度检测可按国家标准《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008进行。

3 涂层样板养护应符合国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》50212-2014第9.5节的规定，放置不少于7天；养护的环境条件应符合国家标准《涂料试样状态调节和试验的温湿度 》GB/T9278-2008规定；

4 在涂层样板上按150mm×30mm×(1.5～2.5)mm规格制取样条，每25条为一组，厚度误差不应大于0.2mm;

F.5.2喷涂型聚脲材料耐腐蚀试验应符合下列规定：

1将样条放入盛有试验介质的密闭容器中，常温浸泡，样条应与介质全面接触，保持介质浓度不变。

2浸泡周期宜为1、3、6、12个月。

3.到各周期后，先用清水冲洗样条，并用滤纸吸干样条表面，室温下放置24小时后，再进行样条裁样。

4. 样条裁成哑铃I型规格应符合国家标准《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定)》GB/T 528-2009规定

F.5.3 喷涂型聚脲材料耐腐蚀性能检测应包括试件外观变化，拉伸强度、伸长率变化，并应符合下列规定：

1.试件外观变化应观察试件表面是否有失光、型变、侵蚀、变软及裂纹等缺陷。

2.试件拉伸强度和伸长率变化的检测方法应符合国家标准《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定)》GB/T 528-2009规定，拉伸速度应为（500±50）mm/min；

3.取每一组5个试块的平均值，测试数据与原始样品测试数据进行对比；拉伸强度、伸长率测定变化率计算应符合国家标准《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定)》GB/T 528-2009规定，计算结果为正值，表示强度增加；计算结果为负值，表示强度降低。计算数据保留小数点后一位

F.5.4喷涂型聚脲材料耐腐蚀性能评定标准应符合下列规定：

1耐腐蚀等级评定应符合表F.5.4规定；

表F.5.4耐腐蚀等级评定

| 耐腐蚀等级 | 拉伸强度变化（%） | 伸长率变化率（%） | 外 观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐 | ≦10.0 | ≦10.0 | 无失光、型变、侵蚀、变软及裂纹等明显变化 |
| 尚耐 | >10.0且 ≦20.0 | >10.0且≦20.0 | 表面略有失光、型变、侵蚀、变软等变化 |
| 不耐 | >20.0 | >20.0 | 表面略有裂纹、严重型变、明显侵蚀、变软及裂纹等 |

2 外观变化、拉伸强度、伸长率变化的检测指标中，当有一个不符合该等级标准时，该喷涂型聚脲材料耐腐蚀性能相应降级。

F.6 涂料

F.6.1涂料耐腐蚀性能评定可按耐化工气体性能和耐液体性能分类。

F.6.2耐化工气体性能评定的试验方法应符合下列规定：

1.涂料取样应符合现行国家标准《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样》GB/T 3186-2006的规定；

2.试板制备应符合现行国家标准《色漆和清漆 标准试板》GB/T9271-2008的规定，尺寸应为150mm×100mm×(0.75～1.25)mm；

3试验方法应按现行国家标准《金属和其他非有机覆盖层通常凝露下的二氧化硫腐蚀试验》GB/T9789-2008规定执行，可将试板置于底部设有可升温并盛有纯净水的可调压（300±10）升左右的气密箱内的支架上，关闭箱门，通入0.2L的二氧化硫气体，随后1.5小时内将箱内温度升高至（40±3）℃，维持8h，之后打开气密箱16小时后，拿出试板检查。此为一个测试周期；

4 按照规定循环测试, 测试时间应取1、3、6、12个月；

5 测试结束后应采用吸水试纸去除试板表面水渍，观察涂层表面起泡及生锈情况。随后应将试板室温静置24h后检查涂层变色，附着力，脆化等评定指标。

F.6.3涂料耐液体性能评定的试验方法应符合下列规定：

1 除水之外液体中的试验方法应符合现行国家标准《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分 浸入除水之外的液体中》GB/T30648.1 方法B的规定。

2 耐水性能试验可采用部分浸入方法，并应符合现行国家标准《色漆和清漆 耐液体性的测定 第2部分 浸入水中》GB/T30648.2的规定。

F.6.4涂料耐化工气体性能及耐液体性能等级评定方法应按现行国家标准《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识》GB/T30789执行，并应符合表F.6.4的规定：

表F.6.4 涂料耐化工气体性能及耐液体性能等级评定

| 耐腐蚀等级 | 外 观 | 评定等级 |
| --- | --- | --- |
| 耐 | 无失光变色、起泡、开裂、剥落、生锈等缺陷及附着力降低等变化 | 变化0级，起泡0级，开裂0级，剥落0级，生锈Ri0级 |
| 尚耐 | 表面略有失光或变色，但无起泡、开裂、剥落、生锈等缺陷及附着力降低等变化 | 变化≤2级，起泡0级，开裂0级，剥落0级，生锈Ri0级 |
| 不耐 | 表面有起泡、开裂、剥落、生锈等缺陷及附着力降低等变化 | 变化＞2级，起泡＞0级，开裂＞0级，剥落＞0级，生锈＞Ri0级 |

F.7 沥青类材料

F.7.1沥青类材料耐腐蚀性能试验可采用沥青胶泥试块，并应符合下列规定:

1将熬制好的沥青胶泥注入预先涂过黄油的20mm×20mm×20mm 的试模内，每组6块，并高出(1～2)mm。待冷却至室温后热刮刀将高出试模的沥青胶泥切去、修平。脱模后，试块在常温下养护2h，用纱布擦拭干净，然后用1%天平称重。

2将试块浸入盛有腐蚀介质的带盖容器中，试块底面应架空，侧面应隔开，腐蚀介质液应高出试块表面，浸泡30d后，取出试块，用水冲洗，再用纱布擦拭干净，然后再空气中干燥10h。

F.7.2沥青类材料耐腐蚀性能检测应包括试块表面外观、浸泡介质外观变化和试块质量变化，并应符合下列规定：

1检查试块表面有无裂纹、掉角、起鼓和酥松等缺陷，试块的表面和浸泡的腐蚀介质液有无显著变色。

2 试块称量，浸泡后的质量变化率应按下式计算：

质量变化率（%）×100

式中  G1-浸泡后试块的质量（g）；

G  -浸泡前试块的质量（g）。

计算结果为正值，表示试件增重；计算结果为负值，表示试件失重。计算数据保留小数点后一位。

F.7.3沥青类材料耐腐蚀性能评定标准应符合下列规定：

1沥青类材料耐腐蚀等级评定应符合表F.7.3规定；

表F.7.3  耐腐蚀等级评定

| 项目\等级 | 耐腐蚀 | 尚耐腐蚀 | 不耐腐蚀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸泡后试块质量变化率（%） | 0～0.5 | 0.5～1 | ＞1 |
| 浸泡后试块外观变化 | 无变化或仅失去光泽 | 失去光泽，稍变色，稍有腐蚀 | 变色，气泡，脱皮或裂缝 |
| 腐蚀介质的变化 | 无变化或变化极小 | 稍有变化 | 变化较大 |

2外观变化、质量变化和腐蚀介质变化的检测指标中，当有一个指标不符合该等级标准时，沥青类材料耐腐蚀性能相应降级。

本标准用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》GB/T 50590

《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定)》GB/T 528

《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》 GB/T 2577

《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样》 GB/T 3186

《耐酸砖》GB/T 8488

《色漆和清漆 标准试板》GB/T9271

《涂料试样状态调节和试验的温湿度 》GB/T9278

《金属和其他非有机覆盖层通常凝露下的二氧化硫腐蚀试验》GB/T9789

《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2

《高分子防水材料 第1部分：片材》GB 18173

《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243

《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601

《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250

《硬质聚氯乙烯板材 分类、尺寸和性能 第1部分：厚度1mm以上板材》GB/T 22789.1

《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分 浸入除水之外的液体中》GB/T30648.1

《色漆和清漆 耐液体性的测定 第2部分 浸入水中》GB/T30648.2

《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识》GB/T30789

《聚合物改性水泥砂浆试验规程》DL/T5126

《喷涂聚脲防护材料》HG/T 3831

《喷涂型聚脲防护材料涂装工程技术规范》HG/T 20273

《喷涂聚脲防水工程技术规范》JC/T 200

《耐酸耐温砖》JC/T 424

《数量式粘结强度检测仪》JG3056

中华人民共和国国家标准

建筑防腐蚀工程施工质量验收标准

GB/T50224-201X

条 文 说 明

修订说明

《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》（GB50224-200×），经住房和城乡建设部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本标准是在《建筑防腐蚀工程质量验收规范》（GB50224-2010）的基础上修订而成，上一版的主编单位是全国化工施工标准化管理中心站，参编单位是华东理工大学华昌聚合物有限公司、上海富晨化工有限公司、中冶集团建筑研究总院、大连化工研究设计院、中国化学工程第三建设有限公司、上海化坚隔热防腐工程有限公司、东华工程科技股份有限公司、南京水利科学研究院、中国二十冶集团有限公司。主要起草人员是芦天、侯锐钢、陆士平、王东林、王永飞、李相仁、徐爱阳、杨友军、李昌木、刘德浦、林宝玉。

本标准修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目       次

1 总则	58

2 术语	59

3 基本规定	60

3.1 施工质量验收的划分	60

3.2 施工质量验收	61

3.3 施工质量验收的程序及组织	64

4 基层处理工程	66

4.1 一般规定	66

4.2 混凝土基层	66

4.3 钢结构基层	67

4.4 木质基层	68

5 树脂类防腐蚀工程	69

5.1 一般规定	69

5.2 纤维增强塑料面层	70

5.3 树脂稀胶泥、砂浆、混凝土、自流平和玻璃鳞片胶泥	71

6 水玻璃类防腐蚀工程	72

6.1 一般规定	72

6.2钾水玻璃砂浆整体面层	73

6.3 水玻璃混凝土	73

7 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程	75

7.1 一般规定	75

7.2 聚合物水泥砂浆整体面层、找平层、素浆抹面层	75

8 块材防腐蚀工程	77

8.1 一般规定	77

8.2 隔离层	77

8.3 结合层	77

8.4 块材层	77

9 喷涂型聚脲防腐蚀工程	79

9.1 一般规定	79

9.2 喷涂型聚脲底涂层	79

9.3 喷涂型聚脲面层	79

10 涂料类防腐蚀工程	81

10.1 一般规定	81

10.2 涂层	81

11 沥青类防腐蚀工程	83

11.1 一般规定	83

11.2 沥青砂浆和沥青混凝土铺筑的整体面层	83

11.3 沥青稀胶泥涂覆的隔离层	84

11.4 碎石灌沥青垫层	84

12 塑料类防腐蚀工程	85

12.1 一般规定	85

12.2 硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板制作的池槽衬里	85

12.3 软聚氯乙烯塑料板制作的池槽衬里或地面面层	86

13 工程验收	87

1  总  则

1.0.1本标准限于建筑防腐蚀工程施工质量的验收，设计和使用中的质量问题不属于本标准的范畴。

为适应建筑防腐蚀工程的发展，制定质量标准，统一验收方法，达到控制质量的目的，使所验收的工程质量结果，具有一致性和可比性，有利于促进企业加强管理，确保工程质量。

1.0.2  指出本标准的适用范围。

1.0.3  阐明编制本标准的依据。建筑防腐蚀工程的施工是按施工规范执行的，建筑防腐蚀施工的工程质量是否符合规定是按质量验收标准执行的，两者的技术规定应是一致的。因此，本标准主要指标和要求是根据《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014（以下简称“施工规范”）规定提出的，而且是把主要控制工程质量的技术规定，作为验收工程质量的准绳，并与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配合使用。

2  术语

2.0.5  本次修编新增加的术语。树脂砂浆块材通常在工厂生产，它结合了树脂砂浆和块材特点，在耐腐蚀及力学性能上与树脂砂浆相近，在形式上与块材一样，是继以无机非金属材料为主的花岗岩、耐酸耐温砖、碳砖之后，以有机高分子材料与无机材料的复合制品。

3基本规定

3.1  施工质量验收的划分

3.1.1  建筑防腐蚀工程不独立具备建筑物或构筑物的使用功能，是建筑物或构筑物的组成部分，因此不构成单位工程，结合目前有关国家验收标准的执行情况并从专业验收角度考量，其最高层次应划分为分部工程进行验收是合适的。由于本标准与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用，同时，经多年的工程实践证明，在分部工程基础上再划分分项工程和检验批进行质量验收，已被业内人士接受认可。因此，建筑防腐蚀工程应划分为检验批、分项工程和分部工程三个层次进行验收。

3.1.2  检验批是分项工程的组成部分，若质量验收划分到分项工程的层次进行验收，则在大多数情况下，验收的实际操作会有一定的困难，如果工程量较大，意味着抽查的覆盖范围太大，代表性不足，由此有可能造成“错判”和“漏判”的风险，如果施工周期太长，不便质量控制和客观反映施工质量的现状，同时，考虑其他专业施工的需要，防腐蚀专业施工后，应及时验收，因此，为方便质量控制和验收，一个分项工程可根据楼层、施工段、变形缝、施工顺序、工程量大小等划分为一个或若干个检验批进行验收。

3.1.3  分项工程是分部工程的组成部分。由于本标准与《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212衔接配套使用。因此，为方便质量验收，确保防腐蚀施工质量，建筑防腐蚀工程的分项工程应划分为基层处理、树脂类防腐蚀工程、水玻璃类防腐蚀工程、聚合物水泥砂浆防腐蚀工程、块材防腐蚀工程、喷涂型防聚脲防腐蚀工程、涂料类防腐蚀工程、沥青类防腐蚀工程，塑料类防腐蚀工程等进行验收。

3.1.4  按照目前已被采纳和被业内人士接受的单位工程一般是指由多专业构成的具有独立使用功能的建筑物或构筑物，因此，建筑防腐蚀作为单位工程的一个分部工程进行划分具有可操作性。

3.1.5  施工前，施工单位先制定分项工程和检验批的划分方案，交监理单位或建设单位审核，可确保质量验收工作的顺利进行。随着科学的进步发展和工程建设的需要以及设计要求，本标准制定的验收内容不可能涵盖所有分项工程，对工程中出现的这种情况，若不进行质量验收显然是不合适的，由此，本标准规定可由建设单位组织设计、监理、施工、产品的生产厂家等单位协商确定。对实行监理的工程，分项工程和检验批的划分方案交监理单位审核，对未实行监理的工程则应将其交建设单位审核。

3.2  施工质量验收

3.2.1  检验批是单位工程中划分出的最小的验收单位，是分项工程、分部工程验收的基础。检验批的质量验收是面对实际已施工完成的某个部位某个内容的检查验收，是在施工现场进行的，而分项工程、分部工程验收都是基于检验批验收基础上，进行的不同层次质量验收资料的汇总验收而已，检验批的验收是以施工单位自行检查评定完的基础上进行的。本条规定的验收内容，包括主控项目、一般项目和资料检查三部分内容，主控项目是对主要使用功能起决定性作用的检验项目，因此，必须全部符合本标准的规定。一般项目是指除主控项目以外的检验项目，主要包括允许有一定偏差的项目和一些无法定量的而采用定性的项目构成，一般项目虽不像主控项目那样重要，但对工程的使用功能和美观具有较大影响，因此，验收时没像对主控项目验收时那么严格，对每项抽检点数的实测值规定为应符合本标准的有关规定。

3.2.2  分项工程是在检验批质量验收合格的基础上进行。分项工程与检验批具有相同或相似的性质，具有相同的验收名称，从本质上讲验收的内容是一致的，差别在于对分项工程的验收是对单位工程防腐蚀分部工程中某防腐蚀分项工程的整体检验，检验批则是局部验收，是对某分项工程中的某个施工部位的验收，前者验收范围更广，后者范围更小，因此，对分项工程的验收实际上是对已经验收的检验批资料进行统计汇总后的检查，一般情况下不需要进行现场检查验收，所以检验批的质量验收合格，质量保证资料齐全，则分项工程质量验收也就符合合格要求了。

3.2.3  分部工程的验收，是在其所含各分项工程验收完成基础上进行，是对防腐蚀分部工程的最后一次竣工验收，它是将分项工程验收资料和其质量保证资料进行统计汇总后，由相关人员对其进行检查。若符合本条规定的条件，则分部工程质量验收合格。

3.2.4  隐蔽工程是指将被后续工程所隐蔽的分项、分部工程，在施工中一旦完成隐蔽，将很难对其进行质量检查，因此必须在隐蔽前进行检查验收。隐藏工程在隐蔽前，通常做法是承包人先进行自检合格，并在隐蔽前48小时或按合同规定的时间要求，以书面形式通知有关单位验收。在《建设工程监理规范》GB/T50319中，施工单位必须向项目监理机构报验隐蔽工程，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定，对未实行监理的建筑工程，施工单位必须向建设单位报验隐蔽工程。国务院《建设工程质量管理条例》规定：隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。因此，本标准依此作出规定。

3.2.5  随着科学技术的进步发展和工程建设的需要，一些成熟的国内外的新技术、新工艺、新材料将会不断的推广和应用，尤其是新材料的广泛使用。同时，由于人们认识上的差异，原已禁止使用的一些防腐蚀材料，如耐酸缸砖等，仍然在一些企业中得到运用，然而《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212和本标准的制定是不可能穷尽这些规定要求，而且制定出的标准和规范，从颁布执行到新修订还有若干年的时间差，因此，对于工程中出现的这种情况，不做验收规定，显然是不合适的，所以，为保证质量验收的顺利进行，本条规定应由建设单位组织监理、设计、施工、产品的生产厂家等单位制定专项的验收要求。专项验收要求的制定，应从有利于控制和保证施工质量的角度出发，可参照行业标准和经实践检验可行等方面，应全面考虑检验批验收的主控项目、一般项目、检验的方法、抽样检查的数量等等。

3.2.6  国务院《建设工程质量管理条例》和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对见证取样的要求均作了相应的规定。对此，本标准规定对影响结构安全和主要使用功能的试块、试件及材料的检测提出了要求。见证取样检测的目的，是为了使送检的试块、试件及材料具有公正性和代表性，防止施工单位自行留样造假情况的发生，有利于更好的控制施工质量。从事检测的单位，均应取得相应的资质等级，并在规定的试验范围内方可开展检测工作，因此，检测报告应由具有资质的质量检测部门出具，以确保检测数据的准确性。然而，全国部分省市仍然存在不具有进行防腐蚀材料和试块、试件检测的单位，对于这种情况，为提高工程管理水平，同时，考虑节省检测所发生的费用，杜绝目前工程施工和管理过程中，不取样送检的情况发生，有效控制工程质量，因此，作为一种特殊情况，此时，可将见证取样的材料、试块和试件送经监理和建设单位实地考察后具有检测能力的有关试验检测单位或企业的质检部门进行预检，对检查结果可按照有关产品标准和规范进行预判，这种检测为让步检测，若检测不合格，则应将取样的材料、试块和试样送具有资质等级的检测单位进行检测。

3.2.7  由于本标准与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用，因此，建筑防腐蚀工程质量验收所使用的施工现场质量管理检查记录和检验批、分项工程、分部工程质量验收记录以及质量保证资料核查记录的表格式样原则上应采用《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中相应的格式。但考虑到建筑防腐蚀工程施工的专业特点，本标准对《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300使用的相关表格的内容调整和删补为附录A、附录B、附录C、附录D、附录E以适应和方便建筑防腐蚀工程的质量验收。需要指出的是，由于因受施工企业资质条件等诸多因素的限制，对目前存在的由总承包单位和建设单位通过招标和直接发包建筑防腐蚀分部工程的情况，则在防腐蚀施工企业进场施工时，应按照附录A的要求对施工企业进行施工现场的质量管理进行检查记录，这种检查是符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的精神，对确保工程质量是很有必要的。附录A、附录B、附录C、附录D、附录E表栏目中“监理（建设）单位”是指凡实行监理的工程项目由监理单位的有关责任人负责签署意见和签名，括号中的“建设”是指未实行监理的工程项目，由建设单位的有关责任人负责签署意见和签名。对于实行总承包的建筑工程，《建筑法》中规定“建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任”，同时，根据《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市【2016】93号）文的精神，要求深化建设项目组织实施方式改革，大力推进和优先采用工程总承包管理模式，由此这将是今后建设工程领域改革上的大势所趋之一。该《意见》中明确规定了工程总承包企业对工程总承包项目的质量和安全全面负责等等，尤其是在第十三条中规定了“……需要工程总承包企业签署意见的相关工程管理技术文件，应当增加工程总承包企业、工程总承包项目经理等栏目”的内容。同时，目前建设工程实行工程总承包的管理模式。在全国各地的建设项目中，多年前已被相当部分的建设单位采用，但是，对于目前这种现状，已实施的国家或行业标准都没有制定出相适应的可操作性强的供工程质量验收等配套适应的相关表格。因此，为适应建设工程领域改革发展的需要，以及为确保工程质量具有可追溯性，总承包单位就建筑防腐蚀工程经专业分包后，对隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程的施工质量，相关参与验收的人员应签字确认，对质量保证资料应确认核查情况，因此，所使用的相关格式表格，本标准规定应由建设单位组织监理、总承包、施工等单位协商确认。

3.2.8  对建筑防腐蚀工程施工质量不符合本标准合格规定时，作出如此规定，是为了贯彻本标准与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用的原则。

3.3施工质量验收的程序及组织

3.3.1  施工单位是建筑产品的生产者，对建设工程的施工质量负责，施工单位的自我检查评定，体现了谁生产、谁负责的质量原则。因此，工程质量的验收应建立在此基础上进行。施工单位自我检查合格后，依照施工的先后次序将隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程填好表格后及时交监理单位，对国家政策允许由建设单位自行管理的工程，应交建设单位，监理单位或建设单位的有关人员，应及时组织有关人员进行检查验收，并对验收的情况签署意见。

3.3.2  检验批的质量验收是最基本的检查单元，是在工程现场进行的，检验工作量很大，因此，验收的参加者为在最基层服务和管理的人员，具体的施工人员不参加检验，而以生产无关的有关人员执行检查验收，体现了检验的公正性，本条文规定了实行监理的工程和未实行监理的工程验收的组织者和验收的参加者，以及组织者和参加者的资格要求。检验批质量的验收，在验收前，施工单位必须先完成自检，并在合格的基础上，填写好检验批质量验收记录，然后向专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人申请组织验收。

3.3.3  分项工程完成后，由施工单位项目专业技术负责人对检验批验收形成的文件资料进行统计汇总，并对其资料的真实、可靠、完整性进行自检合格后，填写好分项工程质量验收记录，对实行监理的工程项目，则向专业监理工程师申请组织验收，否则向建设单位项目专业技术负责人申请组织验收。验收确认符合要求后，由负责验收的责任人在分项工程质量验收记录中签字通过验收。在验收过程中，如果对检验批结论有怀疑或异议时，应进行相应的现场检查核实。由于分项工程验收层次的提高，本条对施工方参加验收的人员的资质做了相应提高的规定，保证了检验的公平，监理单位或建设单位组织者和参验者的资质是基于组织者和参验者是直接在施工现场管理和服务的直接责任人，同时，也是检验批验收的组织者和参验者，而分项工程的验收，主要是对检验批数量上累积的验收，基本不再进行现场检验，采取审查有关文件资料的形式进行，故本条规定了组织者和参验者的资质与检验批组织者和参验者资质一致的要求。

3.3.4  建筑防腐蚀分部工程的质量验收是检验批、分项工程、分部工程三个层次中的最后一次的竣工验收，验收的层次提高了，则相应的组织者和参验者的层次也应提高，同时，根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质[2014]124号）中的相关规定，建设单位和设计单位的项目负责人，监理单位的总监理工程师和施工单位的项目经理是承担质量责任的主体，为对工程质量具有可追溯性，则在分部工程的质量验收中要求有关的质量责任人必须参加验收，若工程项目实行总承包的，要求总承包单位项目负责人也必须参加验收，同时要求有关质量责任人必须在分部工程的质量验收记录中留有签字的痕迹。为体现质量验收公正性和确保建设工程质量，对分部工程的质量验收，不局限本条规定的参验者，施工单位企业技术负责人，质量部门负责人，监理单位的专业监理工程以及建设单位和设计单位的专业技术负责人等可参加验收。对实行监理的工程项目由总监理工程师负责组织验收，否则由建设单位项目负责人负责组织验收。

3.3.5  按照《建筑法》和《建设工程质量管理条例》和《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市[2016]93号）文的相关规定，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量向总承包单位责任，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。为此，根据以上原则，同时，按照总承包单位与分包单位的合同关系，分包单位对所施工的质量必须对总承包负责，而分包单位与建设单位不发生合同关系，因此，分包单位工程完工后，分包单位对所承包的工程项目，按分包范围进行隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程的检查验收时，总承包单位应派人参加，若施工质量符合要求，总承包单位应在有关的验收文件上签字确认，分包单位则应将检验合格的有关资料移交总承包单位。按照建设单位与总承包单位的合同关系，总承包单位应按照承包合同的权利与义务对建设单位负责，因此，总承包单位也应按照本标准规定的程序对隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程向建设单位申请报验，若实行监理的工程，按照建设单位和监理单位的合同关系和国家法律、法规，监理单位代表建设单位对施工质量进行监理，因此，按照监理合同的权利与义务，监理单位对建设单位负责，所以，此时，总承包单位应向监理单位提出申请报验隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程，总承包单位向建设单位或监理单位报验时，在验收的过程中，分包单位的负责人应参加验收。

4 基层处理工程

4.1  一般规定

4.1.1 本条规定了本章的适用范围。混凝土基层一般包括工业厂房的楼地面、钢筋混凝土柱、梁、板、基础和贮槽、贮罐构筑物等；钢结构基层一般指支架、吊车梁、钢柱、梁、屋架、梯子、栏杆及连接构架的基层等；木质结构基层一般包括木结构及木门窗等的基层。

4.1.2 本条对基层处理工程的检查数量规定了硬性检查范围。因考虑到建筑防腐蚀工程的施工量一般少于建筑工程，且经常处于腐蚀介质或腐蚀环境中，应有更严格要求。

4.1.3 本条对允许偏差的验收内容设定了允许偏差的范围。

4.2  混凝土基层

I 主控项目

4.2.1 防腐蚀工程的基层属于隐蔽工程。基层质量的好坏直接影响着防腐蚀工程的质量，基层的强度是衡量基层质量好坏的一个重要指标，如果强度不合格，即使防腐层施工的质量很好，一旦基层疏松或形成裂纹等都会导致防腐层的破坏。本标准将强度列为主控项目，强调进行基层处理应认真检查基层的强度，以防患于未然。其强度可以通过检查水泥标号、混凝土强度试验报告及现场用仪器进行回弹法检查其强度来核实。

4.2.2 对基层表面外观质量作了具体要求，基层外观质量影响着防腐层的施工质量及使用寿命。

4.2.3 混凝土基层的含水率也直接影响着防腐蚀工程的质量，一般情况下，如果含水率过大，既会影响防腐层的施工，又会影响施工的质量。工程一旦投入使用，遇热后水分蒸发，使防腐层起鼓甚至脱落，从而损坏防腐层，但在有些情况下，如使用湿固化环氧树脂固化剂固化的环氧树脂玻璃钢层或隔离层及整体面层，其基层的含水率对玻璃钢固化性影响不大，可适当放宽，但要综合和基础的附着力问题。《施工规范》对此已有详细规定，当设计对湿度有特殊要求时，应按设计要求进行。《施工规范》附录中已列有两种测试方法，一种是薄膜覆盖法，一种是称重法，第一种方法做一次需要16h,时间较长；第二种方法是破坏性检测，损坏基层。目前国外已有成型仪器生产，如日本常用高滤波式CH-2H-500型高滤波式水分测定器，能测定混凝土、砂浆等基层的含水率，使用准确率高，很方便。在本标准中对检验方法未作具体规定，只规定检查基层含水率试验报告，在使用本标准时应根据具体情况灵活掌握，但要保证测试结果的准确性。同时做好测试记录备查。

II一般项目

4.2.4 基层的洁净度影响着防腐涂料的附着力、光洁度等施工质量，影响使用寿命，故列为一般项目。

4.2.5 找平层也是基层的一部分，其强度是防腐工程施工质量好坏的一个重要因素，故采用细石混凝土找平时，处理方法应按《施工规范》规定的要求进行。用聚合物水泥砂浆找平时，应控制每次找平的厚度。

4.2.6 阴阳角处是防腐蚀工程的薄弱环节，容易被忽视，故列为一般项目。对不同的防腐面层，对基层的要求不同，应符合《施工规范》的要求。如当在混凝土基层表面进行块材铺砌时，基层的阴阳角应做成直角；进行其它种类防腐蚀工程施工时，应做成45°斜面或圆角。

4.2.7 基层表面存在明显的蜂窝和麻面，对于防腐蚀工程来说是决不允许的，因基层如果存在明显的蜂窝和麻面，内在的气泡在冷热交替下体积发生变化，使防腐层产生内应力，从而破坏防腐层，必须进行补强，故在检验中应严格掌握本标准，并列为一般项目。

4.2.8 凡穿过防腐蚀层的构件、预埋件、预留孔，均应预先埋置或留设，并按设计要求进行，避免工序颠倒，造成基层疏松或形成裂纹等导致防腐层的破坏，而影响整体防腐工程的施工质量。

4.2.9 粗糙度影响防腐涂料在基层表面的附着力，均匀的粗糙表面能保证防腐涂层厚度的均匀性，可以通过表面粗糙度仪检测或比对样板进行比对。

4.2.10～4.2.11 混凝土基层的表面平整度和坡度在《施工规范》中已明确规定，允许其有偏差，但有一定的要求和量化的概念，即允许少量抽测点的检测值超过规范规定值，但不能无限制的超出。此数值是编制组根据工程实际施工经验并征集有关部门意见而定的，根据抽测点超过规范规定值的实测值所占的比例，作为判断合格与否的标准。

4.3　钢结构基层

I 主控项目

4.3.1～4.3.2 钢结构表面的处理质量关系到防腐蚀工程的成败，如果钢结构表面处理不好，即使刷上合格涂料，经过一段时间后，也会产生返锈，使表面防腐蚀层产生鼓泡、脱层等现象。《施工规范》中将钢结构表面处理的等级分为多种，不同种类的防腐蚀工程或不同种类的涂料对钢结构表面需要不同的等级要求，在《施工规范》各章节中有具体规定，设计时必须根据情况慎重选择钢结构的处理等级。钢结构表面的处理等级应符合设计要求，才能确保工程质量，故将其列为主控项目。

II一般项目

4.3.3 钢结构的表面质量直接影响着防腐蚀工程的寿命，其表面的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆旧涂层的存在状况及所占面积比例根据所涂的涂料品种不同而对其寿命产生不同的影响，故将其作为区别合格与否的标准，并列为一般项目。

4.3.5 为新增条文，底层涂料的涂装时间也影响钢结构的防腐效果及钢结构的使用寿命，列为一般项目。

4.4  木质基层

I 主控项目

4.4.1 木材的含水率过大，一会影响表面防腐层和基层的粘结强度，二是经过一段时间后，木材变形会引起表面防腐层的破坏，故将其列为主控项目。木材含水率的测试常使用水分计进行，如使用MC-10型建筑水分计。

II一般项目

4.4.2 规定木质基层表面的外观要求，列为一般项目来控制施工质量，在施工时为了美观及使用时收缩膨胀应力一致，对于节疤及虫眼处填补的木塞应顺纹填补，并且色泽、木纹与制品一致。条文中的“一致”字样系指填补木材的色泽、木纹与制品近似，无明显差别。

5  树脂类防腐蚀工程

5．1 一般规定

5.1.1  规定了本章节的适用范围。本条所列的5类树脂，在《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212中已包括。

由于块材防腐蚀工程施工内容编排需要，对于铺砌块材所需树脂胶泥、砂浆以及纤维增强塑料隔离层的质量控制，均在第8章中规定。

5.1.3  树脂取样量下限比原规范减少，主要出于目前树脂生产技术及控制手段日益完善、质量普遍提高，同时也符合环保要求。

5.1.5 树脂类材料耐腐蚀性能试验方法和评定标准一直在《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212以及本标准的编制中作为编制组的内控标准使用了将近30年，从工程实际使用效果来看，应该是可靠和有效的。但是在上述标准、规范中经试验确定的腐蚀介质数量和耐腐蚀数据有限，已经不适应快速发展的防腐蚀工程应用之需要，因此编制组在修编过程中对树脂类等材料的耐腐蚀性能试验方法和评定标准进行了试验和验证，并以本标准附录形式作了规定，作为评估材料在其他腐蚀介质中耐腐蚀性能的评判标准。

Ⅰ主控项目

5.1.6  原材料的质量是确保防腐蚀施工质量的第一步。对到场的材料，供应商应提供给施工方或业主“产品出厂合格证明”、“材料的检测报告”等质量证明文件。当监理或业主认为需要抽检时，现场有检测条件的，可以在现场复检；也可送样请第三方复检。

5.1.7、5.1.8  树脂类材料的粘结强度、抗拉强度、抗压强度、抗渗性能是保证树脂类防腐蚀工程质量的重要指标。如粘结强度达不到要求，将会产生起壳、脱层等现象；玻璃纤维增强塑料含胶量达不到要求，会使材料的抗腐蚀介质的渗透性能下降。树脂类防腐蚀工程大多自身需具有一定的力学性能和承载能力，特别是承受拉力、压力、冲击力以及化学介质的渗透等，这就需要有足够的抗拉强度、抗压强度以及抗渗透性能，若指标达不到设计要求，会出现介质渗透、开裂、损坏等现象。因此，其粘结强度、抗拉强度、抗压强度和抗渗透性能，应符合《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014的规定，本标准中玻璃纤维短切毡含胶量通常不少于65%，已经得到工程实践证明是能满足技术要求的。

编制组通过现场调查和访问用户，并经试验和验证，增加了乙烯基酯树脂砂浆块材的抗压强度指标。树脂砂浆块材通常在工厂生产，它兼具树脂砂浆和块材特点，耐腐蚀性能和力学性能与树脂砂浆相近，形式上与块材一样，是以有机高分子材料与无机材料复合后的成型制品。树脂砂浆块材的其他技术质量指标在本标准第8章中作了规定。

检测报告可由供应商或施工方提交。监理或业主认为有必要，可以送样请第三方复验。

5.1.9树脂类防腐蚀工程中，对于转角处、地漏、门口处、预留孔、管道出入口的处理，《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212没有明确规定，但这些部位的施工，容易形成薄弱环节，腐蚀性介质又易在此集中，造成隐患。从调查的防腐蚀失败案例看，有许多是在上述部位出现了问题，导致整体防腐蚀失效。故将其列为主控项目。

II 一般项目

5.1.10  树脂类材料的施工配合比是确保防腐蚀施工质量的关健之一。施工单位应按《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212规定的配合比和环境条件进行材料的试配，并选择和确定施工配合比，一旦确定，不得擅自改变。目的使树脂等材料发生的固化反应完全，其物理力学性能和耐腐蚀性能等达到最佳状态。

5.1.11树脂类材料的特点之一，就是在防腐蚀施工过程中及其完工后，均需要一定时间的反应固化过程，也即养护期限。如在工序间要求有24h的养护期后方能进行下一工序，而完工后必须经数天养护后才能开始使用。只有经过必要的养护，才能使树脂类材料的固化反应完全，从而达到《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212所要求的物理性能指标的规定。

5.2  纤维增强塑料面层

Ⅰ 主控项目

5.2.1  在《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008和《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014中，对玻璃纤维增强塑料的树脂含量提出了要求。不同的玻璃纤维，其固化后的树脂含量是不同的。本条是确保符合设计和施工质量要求，最终确保防腐蚀功能的重要措施之一。检测方法按《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB /T2577-2005进行。

5.2.2  对玻璃纤维增强塑料的针孔检查，是对玻璃纤维增强塑料层致密性和抗介质渗透性能的有效检验手段。本条对在钢基层上的玻璃纤维增强塑料面层、采用了导电底涂层的混凝土池、槽、重要混凝土构件上的玻璃纤维增强塑料层面层，作了应通过（3000～5000）V/mm检测电压的规定。当厚度增加时，其耐电压指标相应增大。

5.2.3  玻璃纤维增强塑料中的树脂固化程度是影响防腐蚀工程质量的因素之一。固化不完全说明化学反应不充分、养护期不足或养护温度低等，所以应采取措施使其固化完全。现场检查树脂固化程度的简便方法是用棉球浸上丙酮，在已施工完毕的防腐蚀层表面擦抹，观察棉球颜色变化，棉球不变色表示合格，若棉球有树脂溶解后的黄色或其它颜色则表示固化不够充分，则需延长室温养护时间，直至固化完全。

Ⅱ 一般项目

5.2.4  玻璃纤维增强塑料的层数和厚度应符合设计规定，否则会降低防腐蚀性能，但基于施工过程中的实际情况，要求其厚度绝对均匀一致，也并非易事，总结大多数施工单位的经验，故将合格的玻璃纤维增强塑料层厚度规定为“小于设计规定厚度的测点数，不得大于10％，测点处实测厚度不得小于设计规定厚度90％”。

对钢基层上的玻璃纤维增强塑料层厚度，采用磁性测厚仪检测。对混凝土或水泥砂浆基层上的玻璃纤维增强塑料层厚度，可采用超声波测厚仪检测，当无此仪器时，也可采用磁性测厚仪检测在钢基层上做的测厚施工对比样板。

5.2.5  合格的玻璃纤维增强塑料防腐蚀面层，不应有明显的缺陷，如纤维露出、气泡、皱折等，而应观感良好，表面平整色泽均匀，胶料饱满。

5.3 树脂稀胶泥、砂浆、细石混凝土、

自流平和树脂玻璃鳞片胶泥整体面层

Ⅰ 主控项目

5.3.1  树脂的品种、施工配合比、外加剂、施工及固化的环境温度、施工操作方法和基层处理等因素都是影响树脂胶泥、砂浆、细石混凝土、自流平和树脂玻璃鳞片整体面层质量的重要因素。如混凝土找平层强度过低、表面处理未达标、粗糙度不符合要求等，而树脂材料在固化过程中会产生收缩应力，可能引起面层起壳或开裂，从而破坏整个面层；在施工过程中，如施工操作方法不当，也会引起面层的起壳或脱层，所以应按设计要求和《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014的规定进行施工，以保证面层无起壳、脱层现象。

6  水玻璃类防腐蚀工程

6.1  一般规定

6.1.1 钾水玻璃砂浆可分密实型和普通型，密实型钾水玻璃砂浆面层是抗渗性不小于1.2MPa、耐热在90℃～130℃的密实型钾水玻璃砂浆整体面层；普通型鉀水玻璃砂浆整体面层是抗渗性在0.4MPa～1.2MPa、吸水率不大于10%的普通型鉀水玻璃砂浆整体面层，其耐热在100℃～900℃之间。

水玻璃混凝土是指普通型钠水玻璃混凝土、密实型钠水玻璃混凝土（改性钠水玻璃混凝土）；普通型钾水玻璃混凝土、密实型钾水玻璃混凝土和耐热的（90℃～130℃）密实型钾水玻璃混凝土。

6.1.5水玻璃类材料耐腐蚀性能试验方法和评定标准在《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212以及本标准的编制中作为编制组的内控标准使用了将近30年，编制组在修编过程中对水玻璃类等材料的耐腐蚀性能试验方法和评定标准进行了试验和验证，并以本标准附录形式作了规定，作为评估材料在其他腐蚀介质中耐腐蚀性能的评判标准。

I 主控项目

6.1.6水玻璃胶泥、水玻璃砂浆和水玻璃混凝土所用的原材料的质量，直接影响施工质量和投入使用后的技术经济效果。 为了确保水玻璃胶泥、水玻璃砂浆和水玻璃混凝土的工程质量，要求在施工前，应按照设计文件和《施工规范》的要求，对到达现场的材料，对其材质产生怀疑时，应抽样复验，确定为不合格的产品，不得用于防腐蚀工程。

6.1.7  水玻璃胶泥的抗压强度、粘结强度和水玻璃砂浆的抗压强度是衡量其制成品质量的重要指标，如果强度达不到规定值，则会使表面产生裂纹、脱壳、结合不好等缺陷或受重压时基础疏松、塌落等现象，从而造成质量事故。

水玻璃混凝土及改性水玻璃混凝土主要用于灌筑整体面层、设备基础和构筑物等，常处于受压部位。故对抗压强度提出了较高的要求。如果抗压强度达不到要求，则工程投入使用后，会很快产生疏松、裂纹以至塌落。水玻璃材料的最大缺点是抗渗性能不好，如腐蚀介质渗透到混凝土的内部将降低其强度，而发生质量事故。水玻璃混凝土的抗渗性和浸酸安定性也是影响其使用寿命的重要因素。

6.1.8  水玻璃类材料施工养护完成后应进行酸化处理，实质是用酸溶液将水玻璃工程中未参加反应的水玻璃分解成耐酸、耐水的硅酸凝胶[Si(OH)4],从而提高耐腐蚀性、抗水性能。酸化处理与施工温度、配合比、养护期等条件一样，决定着水玻璃耐酸材料的质量，故列为主控项目。

II 一般项目

6.1.9  水玻璃胶泥、水玻璃砂浆和水玻璃混凝土的施工配合比要求较高，稍有变动，直接影响到它的耐酸和耐水性、收缩率和孔隙，因此配制时须控制，特别是氟硅酸钠的加入量，多了凝固快，少了则固化不完全。所以现场施工配合比需要试验确定。

6.1.10 水玻璃类防腐蚀工程施工后，为了使水玻璃生成稳定的硅胶而不是游离的水分存在于硅的胶体中，应进行养护。

6.2  钾水玻璃砂浆整体面层

I 主控项目

6.2.1  钾水玻璃砂浆整体面层的水玻璃沉积和贯通性气泡的存在将造成工程质量事故，故列为主控项目。

在施工中为得到好的粘稠度或流动性而违反施工配合比（质量比），任意增加水玻璃用量造成水玻璃沉积，使水玻璃与固化剂比例失调，造成制成品质量低劣。

拌和料在浇灌、振捣或抹压时形成大小不同的球形气泡。球形气泡受凝聚力的作用，在收缩、排水过程中，较小的球形气泡留存在水玻璃类材料中，形成无透漏性的封闭型小球形气泡，而大量的球形气泡随着水汽排出水玻璃类材料外，留存的球形气泡壁相连相通，成为贯通性气泡，具有透漏性，即渗漏孔隙。故发现贯通性气泡应进行破坏性检查。

6.3  水玻璃混凝土

I 主控项目

6.3.1  如果水玻璃混凝土内的预埋铁件不经除锈及涂漆防护，则短时间内就会发生腐蚀，其腐蚀产物产生的内应力将使混凝土产生裂缝，从而丧失其防护作用，故列为主控项目。

II 一般项目

6.3.2  因水玻璃混凝土常处于受压情况，其表面如果有明显蜂窝、麻面或裂缝，既会影响其抗压强度，又会影响其抗渗耐酸性能，故规定不得存在明显的蜂窝、麻面和裂纹。

6.3.4  水玻璃混凝土施工缝的留设和搭接施工是水玻璃混凝土浇注整体面层质量的重要影响因素，《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212中已对施工缝的留设和施工方法做了具体规定，应按规定进行检查。

7 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程

7.1 一般规定

7.1.1  本条规定了本章的适用范围。聚合物水泥砂浆防腐蚀工程一般包括混凝土、砖石、钢结构或木质表面铺抹的聚合物水泥砂浆铺抹的整体面层及聚合物水泥砂浆、胶泥的找平层、聚合物水泥素浆抹面层。

7.1.2  聚合物水泥砂浆在仰面施工时，梁的疏密程度对工程质量有较大影响，所以要增加聚合物水泥砂浆面层的检查数量。

7.1.4  聚合物水泥砂浆材料耐腐蚀性能试验方法和评定标准在《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046、《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212以及本标准的编制中作为编制组的内控标准使用了将近30年，编制组在修编过程中对该类材料的耐腐蚀性能试验方法和评定标准进行了试验和验证，并以本标准附录形式作了规定，作为评估材料在其他腐蚀介质中耐腐蚀性能的评判标准。

Ⅰ 主控项目

7.1.6  由于无法将现场配好的聚合物水泥砂浆拿到实验室去检测初凝及终凝时间，所以要求在施工现场小试确定。

Ⅱ 一般项目

7.1.7  聚合物水泥砂浆配合比，与施工现场的环境温度、湿度都有一定的关系，所以施工前应经现场试验确定。

7.1.8  聚合物水泥砂浆的强度是随着时间的推移逐渐增加的，初期强度低不能踩踏和使用；聚合物水泥砂浆面层如果失水过快，会导致开裂，强度降低，失去保护作用，所以要适当覆盖或适当洒水养护。

7.2 聚合物水泥砂浆整体面层、找平层、素浆抹面层

Ⅰ  主控项目

7.2.2  整体面层出现裂缝、脱皮、起砂和麻面，说明存在材料或施工的质量问题，会造成保护层部分或全部失去保护作用，所以列为主控项目。

7.2.3  聚合物水泥砂浆防腐蚀工程中，与面层相比，转角处、地漏、门口处、预留孔、管道出入口的质量更难控制，更容易在这些地方产生腐蚀，所以列为主控项目。

Ⅱ  一般项目

7.2.7、7.2.8  聚合物水泥砂浆、胶泥的找平层要求粗糙，是有利于提高与面层的粘结力。坡度要求与具体工程有关，应符合设计要求。找平层和素浆抹面层对防腐工程质量的影响较小，所以列为一般项目。

8  块材防腐蚀工程

8.1一般规定

8.1.1本条规定了本章的适用范围，包括了块材、块材防腐蚀结构中的隔离层及结合层的质量，同时在原规范规定的耐酸砖,耐酸耐温砖、天然石材三大类块材基础上又增加了防腐蚀炭砖、树脂砂浆块材二大类。

8.1.2 规定了工程检查数量，设备基础、池、槽等部位因施工难度相对较大、日后也不易维修的重点区域应该作为检查的重点进行逐一检查。

8.1.3～8.1.6规定了相应材料材质、规格和性能的检验标准及检查数量。

8.1.7需要对用于防腐蚀工程的材料进行现场抽样复验的，凡复验确定为不合格的产品不得用于防腐蚀工程，复验的试验报告应作为交工验收的交工资料。

8.2 隔离层

I 主控项目

8.2.1～8.2.5把块材防腐蚀结构中的隔离层作为新的验收项目，规定了需要验收的内容以及通过检查施工记录及隐蔽工程记录进行施工过程控制。

8.3 结合层

I 主控项目

8.3.1～8.3.3把块材防腐蚀结构中的结合层作为新的验收项目，规定了需要验收的内容以及通过检查施工记录及隐蔽工程记录进行施工过程控制。

II一般项目

8.3.4新增了树脂砂浆块材的结合层厚度的规定。

8.4 块材层

I 主控项目

8.4.1新增了树脂砂浆块材的质量指标。按《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014附录A.3.3条规定，标准抗压强度试块尺寸为30mm×30mm×30mm，实际工程中树脂砂浆块材厚度多为20mm，试验和验证表明：厚度为30mm的树脂砂浆块材现场切割制取的30mm×30mm×30mm标准试块以及厚度为20mm的树脂砂浆块材现场切割制取的30mm×30mm×20mm试块，其抗压强度都能满足大于等于80.0MPa的指标。

按《耐酸转》GB/T8488-2008规定的标准弯曲强度试块尺寸为150(长) ×20（宽）×20（厚）mm，与150(长) ×20（宽）×30（厚）mm试块同时进行了验证，弯曲强度都能满足大于等于30.0 MPa的指标。

按《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》GB/T50590-2010

规定制作树脂块材的冲击性能试样，用1kg重的钢球作高度为1m、2m、3m的自然落体冲击，观察到钢球冲击后，树脂块材表面无裂纹，不起壳，仅有点状痕迹。

8.4.2～8.4.3 铺砌及浇灌块材所用的粘结料有水玻璃胶泥、水玻璃砂浆、树脂胶泥、树脂砂浆和聚合物水泥砂浆。块材防腐蚀工程的损坏大部分由灰缝处开始。灰缝的质量又取决于粘结料的质量及灰缝的施工质量。各种粘结料的质量及灰缝的设置在各有关章节中有具体规定，故将其列为主控项目。

9.喷涂型聚脲防腐蚀工程

9.1一般规定

9.1.1本章喷涂型聚脲防腐蚀工程仅适用于建筑防腐蚀工程中钢结构件表面和混凝土表面的防腐蚀工程。

9.1.2本条的转角、管口及不易施工部位，主要是指基面异型、结构复杂、喷涂施工不能一次性全部覆盖的部位。

9.1.3聚脲底、面涂料的检测取样需要注意：

1.底涂料的取样按生产厂家提供的工艺配比进行，然后按工艺要求进行混合调制，并涂刷在相同材料的基面上，观察施工性能、凝胶、固化时间。

2.聚脲面涂料采用在整桶内直接取样并喷涂试样品。

9.1.5喷涂型聚脲材料的耐腐蚀性能试验方法，是根据聚脲材料的耐腐蚀特性，采用耐腐蚀材料常用的试验方法确定，其评定标准，是依据耐腐蚀材料适用性的判断而确定。

9.2喷涂型聚脲底涂层

I 主控项目

9.2.1喷涂型聚脲底涂层材料的复验，主要检验其固化性能及与基面粘结性能。

9.2.2喷涂型聚脲底涂层与基面粘结强度，通常以型式试验方式做样块后检测。施工现场其粘结强度是与喷涂聚脲面层施工后结合在一起做。

9.3喷涂型聚脲面层

I 主控项目

9.3.3喷涂型聚脲面层与底涂层及基面的粘结强度的检测应与底涂的粘结强度合在一起做检测。检测时间一般为喷涂聚脲后72小时内，主要考虑到环境条件对基面的影响。

9.3.4用游标卡尺测量制品厚度，应事先将聚脲面层里面的粘附的杂质层清理干净后再测。

9.3.5用电火花测试仪测试穿透性针孔，其采用的电压及测试仪刷子的移动速度，应结合涂层厚度进行确定，一旦有穿透性针孔，用聚脲修补料修补后再测，合格可以通过检验。

II 一般项目

9.3.6喷涂型聚脲在施工中由于基面、设备、施工操作等因素，经常会出现聚脲面层局部起壳、鼓泡或平整性有流挂现象；此质量缺陷，只要控制在一定范围内，对聚脲面层的防腐蚀性能没有大的影响。

10.涂料类防腐蚀工程

10.1  一般规定

10.1.3为了更好的保证涂料类防腐蚀工程结构安全及设计寿命，防腐蚀工程涂料产品进入施工现场后，对现场产品质量产生怀疑时，应根据工程使用量在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，做见证取样检验。

本条规定每次到货抽检批次以5t为一批，不足5t也按一批。实际工程中可能存在同一批次到货包含多个批号的情况。而且同一厂家不同批号的产品质量可能由于工艺控制不同存在差异，建议施工单位和监理单位与供货单位协商尽量按同一批号供货。

10.1.7涂层体系对混凝土表面粗糙度有要求时，应检查混凝土表面粗糙度，方法参照了美国《混凝土的表面处理》NACE No.6/SSPC-SP13。选取其中一种检测方法即对比砂纸目测评定。砂纸规格参照了《涂附磨具上磨料粒度的分级规范》ANSI B74.18-2006。考虑到应用工况属明显暴露于化学品，并可能有温度变化，故选取较高的标准，粗于60目粗砂纸。

表面粗糙度检测参照《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第5部分:表面粗糙度的测定方法 复制带法》 GB/T 13288.5-2009。

10.2  涂层

I  主控项目

10.2.1涂层表观质量可直接反馈出涂层质量，涂层缺陷直接影响涂层的质量和保护效果。所以将涂层表观质量列入主控项目。

关于针孔检测，除目视检查或使用放大镜检查外，涂敷在钢基层上的涂层可采用针孔检测仪检测。检测方法参照了《导电底材上新保护涂层的不连续（漏点）的检测》NACE SP0188-2006；干膜厚度低于500微米的涂层应使用低压湿海绵针孔检测仪；干膜厚度高于500微米的涂层可使用高压电火花针孔检测仪，电压设定参照了《管道防腐层检漏试验方法》SY/T 0063-1999。

10.2.2划格法附着力检测方法参照了《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286-1998，划格法不适用于膜厚大于250 µm的涂层，也不适用于有纹理的涂层。拉开法附着力检测方法参照了《色漆和清漆 拉开法附着力试验》GB/T 5210－2006。

10.2.3关于涂层干膜厚度的测量，钢基层可分为磁性和非磁性基体，磁性基体检测方法参照了《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003，非磁性基体检测方法参照《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003；混凝土基层和木基层可采用超声波法测厚，检测方法参照了《色漆和清漆  漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008。

最大膜厚不得超过规定膜厚的3倍的规定参照了《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第5部分：防护涂料体系》GB/T 30790.5-2014。

10.2.4膜厚检查数量的规定参照了《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 粗糙面上干膜厚度的测量和验收准则》ISO 19840-2012。

Ⅱ  一般项目

10.2.6底涂施工质量好坏会直接反馈到最终涂层的外观、附着力等主控项目。且底涂验收除目视检查外，需依据施工记录或隐蔽工程记录的准确性，故列为一般项目。

10.2.7 各涂层的配制与施工直接影响涂层施工质量，从而反馈到最终涂层的外观、附着力等主控项目。但涂层施工质量的验收需依据施工记录的准确性，故列为一般项目。

10.2.8表干时间与实干时间是涂层施工中的重要指标，跟环境温度，油漆配制是否正确等密切相关，从而影响涂装间隔，同时一定程度上可验证施工记录的准确性。其检测方法参照了《漆膜,腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-1979中的有关规定。

11  沥青类防腐蚀工程

11.1  一般规定

11.1.1  本条规定了本章的适用范围。沥青稀胶泥涂覆的隔离层主要是阻挡腐蚀介质与水泥砂浆或混凝土基层直接接触，起到保护隔绝的作用。沥青砂浆、沥青混凝土整体性好，耐稀酸、抗水性能优良，一般用作耐腐蚀楼地面面层及基础、地坪的垫层。

Ⅰ  主控项目

11.1.5  沥青类防腐蚀工程所用的沥青、粉料、细骨料、粗骨料等原材料的品种、材质直接影响整个工程质量，如隔离层材质不合格、品种不符合要求，施工后的隔离层将起不到隔离作用；面层施工后，如有裂纹、起泡或粘结不好，腐蚀介质则很容易通过隔离层而腐蚀到基层，从而缩短使用寿命，甚至造成破坏。

沥青类防腐蚀工程所用的沥青应符合现行国家标准《建筑石油沥青》GB/T 494—2010、《道路石油沥青》NB/SH/T 0522—2010的规定。

到达现场的原材料，应具备出厂合格证和产品说明书，应进行抽样复验，其复验的试验报告是交工验收的重要文件之一，故列为主控项目。

11.1.6  沥青砂浆、沥青混凝土的质量指标是控制沥青类防腐蚀工程质量的重要条件之一。沥青砂浆和沥青混凝土抗渗性强，在建筑工程中已广泛应用于抗大气或各种侵蚀性介质及气体等的腐蚀，沥青混凝土要想达到最大的密实度，首先在细骨料的选择方面使沥青混凝土达到最小量的空隙，同样也取决于加入一定量的沥青，沥青的加入量过大或不足，都在同等程度上对混凝土的密实与强度有影响。故应严格按照规定的沥青砂浆和沥青混凝土的配合比进行配制，即可达到：沥青砂浆和沥青混凝土的抗压强度，20℃时不应小于3.0MPa，50℃时不应小于1.0MPa。饱和吸水率（体积计）不应大于1.5%。浸酸安定性应合格。其试验报告应作为交工验收的交工资料，故将其列为主控项目。

11.2  沥青砂浆和沥青混凝土铺筑的整体面层

Ⅰ  主控项目

11.2.1  沥青砂浆和沥青混凝土整体面层的优点是整体无缝，地面上的侵蚀性液体和冲洗水不易渗入基层，又有弹性，但受重物堆压或受温度影响易发生变形，使地面产生凹陷而积水。

为保证沥青砂浆和沥青混凝土整体地面具有良好的耐蚀性，应有足够的沥青用量。在振捣时，主要观察沥青砂浆和沥青混凝土的和易性和塑性，要尽早振捣，这样可保证其密实度。

Ⅱ  一般项目

11.2.2  沥青砂浆和沥青混凝土的搅拌数量不宜过多，够一次烫压就行。阳角及死角处，应用小烙铁烫压平整、密实；面层如不平整或有毛面时应用喷灯加热表面，再用普通小抹子压平压光。

11.3  沥青稀胶泥涂覆的隔离层

Ⅰ  主控项目

11.3.1  隔离层施工前，在基层表面涂刷冷底子油，是为了使基层与隔离层良好地结合。

11.3.2  隔离层的质量直接关系到整个防腐蚀工程质量，它是面层和基层之间的一道防线，如果隔离层的质量不好，腐蚀介质会很快穿透隔离层，与水泥砂浆或钢筋混凝土直接发生化学作用，从而破坏整个防腐蚀工程。隔离层要做到厚薄均匀、浇铺平整。

11.4  碎石灌沥青垫层

Ⅰ  主控项目

11.4.1  碎石灌沥青垫层工程应检查碎石摊铺、夯实、沥青熬制、浇灌及灌入深度等，以防造成永久性缺陷，影响工程质量。

- 塑料类防腐蚀工程

12.1一般规定

12.1.1塑料类防腐蚀工程在工业生产和建筑防腐蚀工程中用到的材料包括硬聚氯乙烯板，聚乙烯板，聚丙烯板、软聚氯乙烯板等。就材料的耐蚀性能而言，这些材料都很好。聚氯乙烯板在建筑防腐蚀领域应用较多，历史较久。其特点是施工工艺性好，容易加工，制作成型方便。随着我国的科技进步、塑料生产工艺的提高，聚氯乙烯板、聚乙烯板、聚丙烯板及软聚氯乙烯板也都具备了上述性能特点，并在池槽、罐、塔防腐蚀衬里中广为使用。

12.1.2硬聚氯乙烯板，聚氯乙烯板，聚丙烯板，软聚氯乙烯板防腐蚀工程面积的检查数量，须严格按着本条验收规定执行。

Ⅰ主控项目

12.1.4防腐蚀工程所用的硬聚氯乙烯板，聚乙烯板，聚丙烯板，软聚氯乙烯板及以上各种塑料板焊接所用的焊条和粘接所用的胶粘剂等原材料的质量，决定这些材料制作的池槽衬里，地面面层或构件的工程质量。这些材料的质量必须符合设计要求或国家现行有关标准。当检查质量判定为不合格时，不得使用。

12.1.5塑料类防腐蚀工程施工的质量，主要有两大因素，一是原材料的质量，二是施工人员的技术水平和认真负责的工作态度。但仅仅是工作态度好，认真负责，而技术水平达不到要求也不行。从事硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板焊接工作的焊工，必须持有上岗证件，现场焊接试件、试样检测及过程鉴定书。否则，不得上岗作业。

12.2硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板制作的池槽衬里

Ⅰ主控项目

12.2.1不同成分的塑料板，热膨胀系数也不一样，尺寸是否合适关系到池槽衬里的使用寿命和运行安全。所以，硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板下料尺寸必须符合设计要求。施工板材应进行预拼。

12.2.2硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板接缝处应进行坡口处理。焊接时应做成V型坡口。严格按照本规范12.2.2条中的β角的坡度施工，池槽设备在运行时，焊缝才能保证足够的强度。

12.2.4硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板池槽衬里工程质量关键在接缝焊接牢固、焊缝表面饱满、密实。焊缝的抗拉强度不得小于塑料板强度的60%。检查焊缝时，必须检查焊缝样件抗拉强度的检测报告。

Ⅱ一般项目

12.2.5硬聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯塑料板衬里及构件焊接的防腐蚀面层观感、焊接表面质量应平整、光滑、色泽一致，并应无皱纹、孔眼、翘曲、鼓泡等缺陷。焊缝处的焊条排列应紧密，焊条接头应错开100mm，焊缝表面应饱满，整齐，光滑，并应呈淡黄色。两侧挤出的焊浆应无焦化、焊瘤、凹凸不应大于0.6mm。

12.3软聚氯乙烯塑料板制作的池槽衬里或地面面层

Ⅰ主控项目

12.3.1软聚氯乙烯板池槽衬里的工程质量，一是原材料质量保证，二是搭接缝的质量保证。运进施工现场的材料，必须有出厂合格证、质检单位的检验合格证和施工单位抽样送检合格证。用热熔法或热风法焊接时、板间应结合严密，无脱层、起鼓等缺陷，搭接缝外应用焊条满焊封缝，焊接应牢固，接缝应平整。

12.3.4软聚氯乙烯板用粘贴剂粘接时，粘贴面间的气体必须排净，接缝应压合紧实，不得有剥离或翘角等缺陷。

12.3.8用空铺法和压条螺钉固定法制作的衬里，需进行24小时注水试验，检漏孔内不得有水渗出。

13  工程验收

13.0.1、13.0.2  工程验收在施工单位自检合格的基础上进行，有利于加强自控主体的责任心，不符合质量标准要求时，及时进行处理。分项工程按检验批进行，有助于及时纠正施工中出现的质量问题，检验批、分项工程验收合格后再进行分部工程质量验收，确保工程质量，也符合施工实际的需要。

13.0.3  本条规定了工程验收应提交的质量控制文件和保证资料，体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和伪造。

13.0.4  有的建筑物和构筑物除一般的防腐要求外，还会根据建筑的使用功能提出一些特殊防腐蚀要求，此类工程验收时，除执行本规范外，还应按设计或材料产品说明对特殊要求进行检测和验收。